## Slide 1
ALD(원자층 증착) 기반 양극재 계면 안정화 기술
SIB 고-Ni 양극재 코팅 소재 선정 근거 및 독창 구조
3
■ ALD 공정 원리
전구체 A Pulse → Purge → 반응제(H₂O) Pulse → Purge 반복
자기제한 반응(Self-limiting): GPC = 0.1~2.0 Å/cycle
→ Å 수준 두께 제어 + 완전 균일 피복(conformal coating)
■ V₂O₅/TiO₂ 이중층 구조 모식도
전해질 (HF 접촉 차단됨)
TiO₂ ~1–2 nm (외층)
✦ 이종접합 계면 → Rct 1/3 감소 (202 Ω)
V₂O₅ ~1 nm (내층)
SIB 고-Ni 양극재 NaNi₀.₈Mn₀.₁Co₀.₁O₂
■ 코팅 소재별 역할 비교
소재 | 주 기능 | 두께 | 본 과제 적용
Al₂O₃ | HF 차단, AlF₃ 보호층 형성 | 1–3 nm | 1차년도
TiO₂ | 상전이 억제, 이온 전도성 | 1–3 nm | 1차년도
★Al₂O₃/TiO₂ 이중층 | HF 차단 + 상전이 억제 복합 | 3–5 nm | 1·2차년도 ★
V₂O₅ | Na 잔류물 제거, 이온·전자 전도성 | 1–2 nm | 2차년도
★V₂O₅/TiO₂ 이중층 | Na 잔류물 제거 + Rct 최소화 | 2–3 nm | 3차년도 ★★
■ 문헌 기반 성능 근거
Al₂O₃/TiO₂ 이중층
100사이클 후 90.4% 용량 유지
Chen et al., ACS AMI, 2024
★ V₂O₅/TiO₂ 이중층 (본 과제)
계면저항 202 Ω
(단독 V₂O₅ 688 Ω 대비 1/3)
Kim et al., ACS AMI, 2024
SIB 양극재에 V₂O₅/TiO₂ ALD 이중층을 적용한 문헌 선례 없음 → 세계 최초 시도
Al₂O₃·TiO₂가 해결 못하는 Na 잔류물 제거 + Rct 최소화를 동시에 달성하는 독창 구조

## Slide 2
2세부 핵심 기관 역량 — 기계연 × 대성기계의 분업 체계
배치식 ALD 레시피 개발(기계연) ↔ 연속식 양산 스케일업(대성기계)
5
한국기계연구원 (KIMM) — 배치식 ALD 레시피 개발 + 코팅층 종합 분석
• 배치식 ALD 장비 2대 동시 운용 — TiO₂, Al₂O₃, V₂O₅, ZnO 병렬 레시피 개발
• HR-TEM, EELS, XPS, Raman, FTIR, XRD 등 원자 단위 분석 인프라 완비
• ALD 분야 SCI 논문 다수 (Science 2009 포함, 누적 피인용 2,000+ 회)
• ZnF₂ ALD 배터리 계면 안정화 논문·특허 보유 (Adv. Sci. 2025)
연차 | 한국기계연구원 주요 수행 내용
1차년도 | TiO₂·Al₂O₃ ALD 레시피 개발 및 FBR 이전
2차년도 | V₂O₅·ZnO ALD 레시피 확장 및 OPERIO 10 이전
3차년도 | 최종 레시피 DB 완성 + Post-mortem 분석
대성기계공업㈜ — 연속식 분말 ALD 운용 + 10 kg/h 양산 실증
• 공압 이송 기반 연속식 분말 ALD 장비 OPERIO 10 보유 (국내 유일)
• RTD(체류시간 분포) 기반 공정 정밀 제어 기술
• 분말 정량 피딩 및 가스 분산 기술
• ALD 장비 Turn-key 상용화 공급 경험
연차 | 대성기계공업 주요 수행 내용
1차년도 | R&D용 FBR 구축 + 기계연 TiO₂/Al₂O₃ 레시피 적용
2차년도 | OPERIO 10에 4종 레시피 적용·안정화
3차년도 | 10 kg/h 연속 운전 실증 (두께 편차 ≤5%)
■ 기관 연계 구조 (폐루프 피드백 파이프라인)
기계연 배치식 ALD
레시피 개발·확립
레시피 패키지 이전 →
대성기계 연속식 ALD
RTD 환산 적용·코팅
← 코팅 시료 제공
기계연 분석 검증
TEM/XPS/EELS
← 분석 결과 피드백
레시피 미세 조정·재이전
RTD 기반 배치→연속식 변환 방법론 최초 확립 | 국내 유일 배치식↔연속식 분말 ALD 협력 모델

## Slide 3
3개년 연구추진 체계 및 연차별 일정
기관별 역할 체계도 + 간트차트 + 마일스톤
6
■ 기관별 역할 체계도
전북대학교 (1세부 주관)
총괄 조정 / 전기화학 평가 / KPI 검증
한국기계연구원 (2세부)
배치식 ALD 레시피 개발
코팅층 종합 분석
대성기계공업 (2세부)
연속식 분말 ALD 스케일업
10 kg/h 양산 실증
에버인더스
SIB 양극재 공급
씨오알엔
1Ah 파우치셀 제작
■ 연차별 추진 일정 (간트차트)
과제 내용 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도
[기계연] TiO₂·Al₂O₃ ALD 레시피 개발 | ●●●●●● |  | 
[기계연] V₂O₅·ZnO ALD 레시피 개발 |  | ●●●●●● | 
[기계연] 코팅층 종합 분석 (HRTEM/EELS/XPS) | ●●●● | ●●●●●● | ●●●●
[기계연] 레시피 이전 검증 및 피드백 | ●●●● | ●●●●●● | ●●●●
[대성기계] FBR 구축 + TiO₂/Al₂O₃ 적용 | ●●●●●●●● |  | 
[대성기계] OPERIO 10 연속 공정 안정화 (4종) |  | ●●●●●●●● | 
[대성기계] 10 kg/h 양산 운전 실증 |  |  | ●●●●●●●●
전기화학 평가 (Coin→Pouch) | ●● | ●●●● | ●●●●
M1 1차년도 말
TiO₂/Al₂O₃ 레시피 패키지
→ 대성기계 FBR 이전 완료
M2 2차년도 말
4종 레시피 OPERIO 10 이전
배치식 vs. 연속식 품질 동등성 검증
M3 3차년도 말
10 kg/h 24시간 연속 운전 실증
+ 1Ah 파우치셀 최종 검증

## Slide 4
연속식 분말 ALD 공정 개발 — 배치식 레시피 → 양산 이전 파이프라인
RTD 기반 정량 변환 알고리즘 + 3단계 스케일업 로드맵
8
■ 배치식 vs. 연속식 ALD 비교
구분 | 배치식 FBR (기계연) | 연속식 공압 이송 (대성기계)
레시피 개발 용이성 | ★★★★★ 매우 높음 | ★★☆☆☆ 낮음
처리량 | 소량~중간 | 10 kg/h 이상 ★
두께 제어 | 정밀 (직접 측정) | RTD 기반 간접 제어
본 과제 역할 | 레시피 소스 | 양산 적용 플랫폼
■ 핵심 기술: RTD 기반 레시피 이전 방법론
문제: 배치식(정지 반응) → 연속식(비행 반응) 간 공정 환경 근본적 차이
해결: Pulse 시간을 체류시간 분포(RTD) 최솟값으로 변환하는 정량적 알고리즘
최소 체류시간: μ - 2σ ≥ t_pulse
배치식 변수 (기계연) | 연속식 변수 (대성기계)
반응 온도 (°C) | 반응 구간 온도 설정값
Precursor pulse 시간 (s) | 분말 최소 체류시간 (RTD)
Purge 시간 (s) | 퍼지 구간 길이 및 가스 유량
GPC (Å/cycle) | 코팅 두께 예측값
공정 윈도우 (온도 범위) | 연속 공정 허용 온도 편차
■ 3단계 스케일업 로드맵
STAGE 1
1차년도
배치식 FBR
기계연 R&D 장비
소량(g) · ≤10% · TiO₂·Al₂O₃
Self-limiting · GPC 포화 곡선
STAGE 2
2차년도
OPERIO 10
대성기계 파일럿
kg급 · ≤7% · 4종 이전
RTD 공정 매핑 · 연속 안정화
품질 동등성 검증
STAGE 3
3차년도 ★
양산형 연속식
대성기계 양산 장비
10 kg/h ★ · ≤5% ★
24h 연속 운전 실증
1Ah 파우치셀 검증
Scale-up 가이드 완성
핵심 기술 — RTD 정량 변환
최소 체류시간: μ - 2σ ≥ t_pulse
→ 기술 이전 재현성 확보

## Slide 5
연구개발 목표 — 소재 항목 평가지표 (KPI)
연차별 목표값 및 측정 기준
9
평가항목 (가중치) | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 (최종) | 측정 기준
ALD 코팅 균일도 두께 편차 (%) [30%] | ≤10% | ≤7% | ≤5% ★ | 1차: 배치식 / 2·3차: 10 kg/h 연속
초기 쿨롱 효율 (%) [20%] | ≥80% | ≥83% | ≥85% ★ | 1차: coin cell / 3차: 1Ah pouch cell
계면저항 (Ω·cm²) [20%] | ≤70 | ≤60 | ≤50 ★ | EIS 평가, 사이클 후 25°C
코팅층 피복률 (%) [15%] | ≥85% | ≥90% | ≥95% ★ | TEM/XPS 분석 기준
GPC 재현성 (%) [15%] | ≤15% | ≤10% | ≤5% ★ | 1차: batch / 3차: 24시간 연속 운전
두께 편차 최종 ≤5%
배치식·Pilot·양산 단계별로 엄격해지는 구조 —
단계별 측정 조건 명시 필수
초기 쿨롱 효율 최종 ≥85%
coin cell(1차) → pouch cell(3차) 측정 기준 변화
명확히 표기 필요
계면저항 단위 Ω·cm²
단순 Ω와 혼동 주의
슬라이드 표기 통일 확인
용량유지율 포함 시
200사이클 후 ≥80%
(3차년도 coin cell 기준) 적용

## Slide 6
한국기계연구원 연구목표 및 수행 내용 (2세부 공동기관)
4개 항목 — 레시피개발 / 코팅층분석 / 레시피이전 / 전기화학평가
12
① ALD 공정 레시피 개발 (4종 산화물)
목표: 배치식 ALD 장비 2대를 활용한 H₂O 기반 산화물 ALD 공정 레시피 체계적 확립
• 배치식 ALD #1/#2 병렬 운용: TiO₂/Al₂O₃(1차), V₂O₅/ZnO(2차)
• Self-limiting 반응 조건 정량 확인 — GPC vs. pulse 시간 포화 곡선
• 독창 구조 개발: V₂O₅(내층)/TiO₂(외층) ALD 이중층 레시피 최초 확립
코팅 물질 | 전구체 | 반응제 | 탐색 온도 | 목표 GPC
TiO₂ | TTIP | H₂O | 200–250°C | 0.5–0.8 Å/cyc
Al₂O₃ | TMA | H₂O | 150–200°C | 0.8–1.2 Å/cyc
V₂O₅ | VTIP | H₂O | 150–250°C | 0.3–0.6 Å/cyc
ZnO | DEZn | H₂O | 100–200°C | 1.5–2.0 Å/cyc
② 코팅층 원자 단위 종합 분석
목표: HR-TEM/EELS/XPS 기반 ALD 코팅층 구조·조성·두께 정밀 분석
• HR-TEM/EELS: 코팅층 두께 0.1 nm 해상도 + 원소 분포 nm 수준 매핑
• XPS: 코팅층 조성 및 화학 결합 상태 (Ti 2p, Al 2p, V 2p, Zn 2p)
• 배치식 vs. 연속식 코팅 품질 동등성 HRTEM 직접 비교 검증
분석 장비 | 분석 목적
HR-TEM (FIB 포함) | 코팅층 두께·계면 원자 구조
EELS | 원소 분포 고분해능 매핑
XPS | 표면 조성·화학 결합 상태
SEM-EDX | 입자 형상·원소 면분석
Raman / FTIR | 구조 변화·잔류 전구체
③ 레시피 이전 및 연속식 공정 피드백 지원
• 레시피 패키지 작성 — 온도·pulse/purge 시간·GPC·공정 윈도우 문서화
• 단계별 이전: FBR(1차) → OPERIO 10(2차) → 10 kg/h 양산(3차)
• RTD 기반 배치→연속식 변환 방법론 최초 확립 (정량적 매핑 알고리즘)
④ 코팅 양극재 전기화학 성능 검증
• Half-cell 기반 4종 코팅재·두께별 비교 평가
• 200사이클 후 Post-mortem 분석 — TEM/XPS 기반 코팅층 안정성 규명
• 1Ah 파우치셀 해체 분석 (씨오알엔 협력)

## Slide 7
한국기계연구원 연구역량 — ALD 분야 논문·특허 실적
20년+ ALD 연구 이력 | Science 포함 SCI 100편+ | 피인용 2,000회+
15
■ 핵심 논문 실적 (ALD·배터리 계면 관련 5선)
# | 논문 제목 | 저널 | 피인용 | 본 과제 연관성
1 | Greatly increased toughness of infiltrated spider silk | Science | 503 | ALD 원천기술 — 기상 전구체 침투·코팅 이론적 기원
2 | Accelerated Sulfur Evolution by TiS₂/TiO₂@MXene | Adv. Funct. Mater. | 135 | TiO₂ ALD 전극 계면 제어 → 본 과제 TiO₂ 레시피 선행
3 | Porous carbon with VC/V₂O₃₋ₓ for Li–S batteries | Energy Storage Mater. | 65 | V 산화물 코팅 계면 화학 → V₂O₅ ALD 레시피 선행 지식
4 | Taming Li Nucleation by ZnF₂ ALD Layer | Advanced Science | 신규(2025) | ZnF₂ ALD 배터리 계면 안정화 직접 실증
5 | Ultrathin 90 nm ZnF₂ Layer for Zn Anode | ACS Energy Lett. | 신규(2025) | ALD 초박막 음극 보호 — 두께 제어 기술
■ ALD 연구 이력 타임라인
2006–2009
독일 Max Planck
연구소
ALD 원천기술 확립
Science 2009 (피인용 503회)
ZnO, TiO₂ ALD on biological templates
2010–2015
한국기계연구원
ALD 나노구조 및
전극 소재 응용
graphene CVD 기반 나노 복합
2020–2023
배터리 전극
ALD 코팅 응용
TiO₂/TiS₂ 계면
V₂O₃₋ₓ 표면 코팅
Li-S 전지 적용
2024–2025
ALD 배터리
계면 특화
ZnF₂ ALD Li/Zn 음극
(Adv. Sci., ACS Energy Lett.)
SIB 양극재 ALD 착수 → 본 과제
■ 핵심 역량 요약
ALD 연구 경력
20년+ / Science 포함 SCI 논문 100편+
누적 피인용 2,000회+
장비 역량
배치식 ALD 장비 2대 보유 및 실운용
4종 산화물 공정 가능
분석 역량
HRTEM/EELS 기반 원자 단위
ALD 코팅층 구조 분석 기술 내재화

## Slide 8
기관별 핵심 보유 기술 — 2세부 컨소시엄 핵심 강점
한국기계연구원 (공정기술·분석역량) × 대성기계공업㈜ (장비기술·양산역량)
24
한국기계연구원 (KIMM)
① ALD 공정 기술
• 배치식 ALD 장비 2대: TMA/TTIP/VTIP/DEZn 전구체 취급
• Self-limiting 반응 정밀 측정 기술 (GPC vs. pulse 포화 곡선)
• 독창 구조: V₂O₅(내층)/TiO₂(외층) 이중층 ALD 레시피 개발 추진
② 나노 분석 인프라
• HR-TEM / EELS: 코팅층 두께 0.1 nm 해상도 + 원소 분포 매핑
• XPS: 표면 조성·화학 결합 상태 정밀 분석
• SEM-EDX / Raman / FTIR / Potentiostat 완비
③ 배터리 계면 연구 실적
• ZnF₂ ALD → 배터리 계면 안정화 (Adv. Sci. 2025)
• TiO₂/TiS₂ 전극 계면 제어 (Adv. Funct. Mater. 2023, 피인용 135)
• 바나듐 산화물 표면 코팅 (Energy Storage Mater. 2022, 피인용 65)
대성기계공업㈜
① 연속식 분말 ALD 장비 (OPERIO 10)
• 공압 이송 기반 상압 연속 공정 — 국내 유일 독자 개발
• 분말 체류시간(RTD) 정밀 제어 능력
• 구간 분리형 반응기 구조 (전구체 교차 오염 방지)
② 스케일업 실증 역량
• R&D FBR: 소량 / 두께 편차 ≤10% (1차년도)
• OPERIO 10 (Pilot): kg급 / 두께 편차 ≤7% (2차년도)
• 양산형 연속식: 10 kg/h ★ / 두께 편차 ≤5% ★ (3차년도)
③ Turn-key 공급 역량
• ALD 장비 Turn-key 패키지 (레시피+장비+SOP) 상용화 경험
• 국내 공압 이송 기반 연속식 분말 ALD 양산 장비 국내 선도
• 배터리 소재 ALD 코팅 공정 국산화 → 해외 의존도 저감
RTD 기반 배치→연속식 변환 방법론 최초 확립 | 국내 유일 배치식↔연속식 분말 ALD 협력 모델
SIB 양극재 V₂O₅/TiO₂ ALD 이중층 적용 — 세계 최초 시도