연구개발계획서 (본문1)

과제명: 10 kg급 고속·대면적 ALD 공정 기반 고전압 나트륨이온전지용 계면 안정화 기술 및 1Ah급 파우치셀 개발

참여기관 구성 ¦ 구분 ¦ 기관 ¦ 역할 ¦ ¦------¦------¦------¦ ¦ 주관 ¦ 전북대학교 (박상호 교수) ¦ 총괄, 계면 안정화 설계, 전기화학 평가, KPI 검증 ¦ ¦ 수요기업 ¦ 에버인더스 ¦ NFPP/Na-ion 양극재 제공, 사업화 검증 ¦ ¦ 공동1 ¦ 한국기계연구원 ¦ 배치식 ALD 2대 기반 공정 레시피 개발·공정 윈도우 확립, 코팅층 종합 분석, 레시피 대성기계 이전 ¦ ¦ 공동2 ¦ 대성기계공업(주) ¦ 레시피 수령 후 연속식 분말 ALD 장비 적용·스케일업 ¦ ¦ 공동3 ¦ 씨오알엔(CORN) ¦ 전극 제조, 1Ah 파우치셀 제작·검증 ¦

< 목 차 >

• 연구개발과제의 필요성

• 연구개발과제의 목표 및 내용

• 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계

• 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과

• 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획

• 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획

1. 연구개발과제의 필요성

1) 추진배경

(가) 배터리 소재 표면 처리 기술의 중요성 부각

• 최근 배터리 소재 기술은 벌크 특성 중심 개발에서 벗어나, 입자 표면 및 계면 특성을 제어하는 방향으로 기술 중심축이 이동하고 있음

• 충·방전 반복 과정에서 활물질/전해액 계면 부반응에 의해 계면저항 증가, 활물질 손실 및 전극 구조 붕괴가 발생하며, 이는 배터리 수명 및 안정성 저하의 주요 원인으로 작용

• 특히 고전압 나트륨이온전지 양극재는 표면 열화와 계면 불안정성이 심화되기 쉬워 nm 단위의 균일 코팅 기반 계면 안정화 기술 확보가 중요

• 이에 따라 양극재 표면을 정밀 제어할 수 있는 ALD 기반 코팅 공정 기술의 필요성이 확대되고 있음

[ 그림 1 ] ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 코팅 공정별 양극재 입자 단면 모식도 비교 │ │ │ │ ① 미코팅 ② Sol-Gel/습식코팅 ③ ALD 코팅 │ │ ○ 입자 ○ 입자 ○ 입자 │ │ (불균일 (두꺼운 불균일 (원자층 수준 │ │ 노출) μm급 코팅) 균일 nm 코팅) │ │ │ │ → 전해질과 직접 → Na⁺ 확산 저해 → Na⁺ 확산 유지 │ │ 반응, 표면 열화 전해질 부반응 발생 전해질 차단 효과 │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ 그림 1. 기존 배터리 소재 코팅 공정 및 분말 ALD 코팅 공정 비교 (미코팅 vs. 습식코팅 vs. ALD 코팅 단면 모식도)

(나) 기존 배터리 소재 코팅 공정의 한계

• 현재 배터리 소재 산업에서는 Sol-Gel, 습식·건식 코팅 등의 공정이 적용되고 있으나, 원자층 수준의 균일 코팅 구현에는 한계가 존재함

• 기존 코팅 공정은 μm급 두꺼운 coating layer 형성 경향이 있으며, 분말 대량 처리 시 coating uniformity 확보가 어려움

• coating layer가 불균일할 경우 전해질 부반응 억제 효과가 감소하며, 과도한 coating thickness는 Na-ion diffusion 저하를 유발

• 따라서 "얇으면서도 높은 피복률을 확보할 수 있는 nm 단위 ALD coating 기술"이 핵심 소재 고도화 기술로 부각되고 있음

[ 그림 2 ] ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 분말 ALD 공정 및 기타 코팅법에 따른 분말 코팅층 형상 │ │ 비교 (SEM 단면/TEM 단면 이미지 비교) │ │ │ │ [Sol-Gel 코팅] [ALD 코팅] │ │ 불균일한 μm급 코팅 완전히 균일한 nm급 코팅 │ │ 입자 간 결착 발생 개별 입자 독립 코팅 │ │ 부분 비피복 존재 100% 피복률 가능 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 그림 2. 분말 ALD 공정 및 기타 코팅법에 따른 분말 코팅층 형상 비교 (SEM/TEM 단면 이미지)

(다) 원자층 증착(ALD) 기술 원리 및 배터리 소재 적용 현황

원자층 증착(Atomic Layer Deposition, ALD)은 화학적으로 보완적인 두 가지 전구체(precursor)를 기판 표면에 교대로 공급하여, 자기제한 반응(self-limiting reaction)을 기반으로 원자 단위의 두께 제어가 가능한 박막 증착 기술이다. ALD는 기존의 화학기상증착(CVD)과 달리 전구체를 순차적으로 공급함으로써 과잉 전구체에 의한 비제어적 성장을 방지하며, 이를 통해 nm 수준의 재현성 있는 박막을 구현할 수 있다.

ALD 공정 사이클 (4단계 반복)

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| ① Precursor A Pulse | 금속 전구체(A)를 표면의 활성 사이트에 화학흡착 |
| ② Purge | 과잉 전구체 및 기상 부산물 불활성 가스로 제거 |
| ③ Reactant B Pulse | 반응제(B, H₂O)를 공급하여 표면 반응 완료 |
| ④ Purge | 과잉 반응제 및 부산물 제거 |

이러한 사이클을 반복함으로써 한 사이클당 0.1~2.0 Å 수준의 성장률(Growth Per Cycle, GPC)로 박막 두께를 정밀 제어할 수 있으며, 사이클 수에 정확히 비례하는 선형 성장을 나타낸다.

[ 그림 3 ] ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ALD 공정 사이클 모식도 (Self-limiting growth) │ │ │ │ [표면] → [A Pulse] → [Purge] → [B(H₂O) Pulse] → [Purge] │ │ ····· A A A A →→→→ B B B B →→→→ │ │ A흡착 포화 AB 반응 완료 │ │ │ │ ✓ Self-limiting: GPC = f(온도) — pulse time과 무관 │ │ ✓ Total thickness = GPC × 사이클 수 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 그림 3. ALD 공정의 자기제한 반응(Self-limiting growth) 메커니즘 및 사이클 도식

ALD의 핵심 특성 및 우수성

| 특성 | 내용 | 배터리 소재 적용 의미 |
| --- | --- | --- |
| 자기제한 반응 | 표면 포화 후 반응 자동 종료 | 두께 과증착 방지, 재현성 확보 |
| 완전 피복 균일성 | 복잡한 3D 형상 입자에도 균일 코팅 | 분말 입자 전 표면 동일 코팅 |
| nm 수준 두께 제어 | 사이클 수로 1 nm 이하 제어 | 이온 전도성 유지하며 보호층 형성 |
| 저온 공정 가능 | 100~300°C 범위 적용 | 양극재 결정 구조 보존 |
| 핀홀 없는 치밀한 박막 | 결함 없는 균일 계면 형성 | 전해질 침투 차단, 계면 부반응 억제 |

H₂O 기반 ALD 산화물 코팅 시스템 (본 과제 적용 대상)

H₂O를 반응제(reactant)로 사용하는 열적 ALD(thermal ALD) 방식은 플라즈마를 사용하지 않아 양극재의 표면 손상이 없으며, 분말 형태의 소재에도 안전하게 적용할 수 있다.

표 1. 본 과제에서 적용하는 H₂O 기반 ALD 코팅 시스템 및 전구체 비교

| 코팅 물질 | 금속 전구체 | 반응제 | 공정 온도 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TiO₂ | TTIP [Ti(OiPr)₄] 또는 TiCl₄ | H₂O | 150~300°C | 계면 안정성, 산화환원 완충 |
| Al₂O₃ | TMA [Al(CH₃)₃] | H₂O | 100~250°C | 전해질 부반응 차단, 화학적 안정성 |
| V₂O₅ | VTIP [VO(OiPr)₃] | H₂O | 150~250°C | Na⁺ 전도성 향상, 전자 전도성 |
| ZnO | DEZn [(C₂H₅)₂Zn] | H₂O | 100~200°C | 이온 전도성, 표면 안정성 |

[ 그림 4 ] ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ TiO₂/Al₂O₃/V₂O₅/ZnO ALD 공정 윈도우 비교 다이어그램 │ │ │ │ 온도(°C): 100 150 200 250 300 │ │ Al₂O₃: [=====TMA+H₂O=====] │ │ ZnO: [====DEZn+H₂O====] │ │ V₂O₅: [=VTIP+H₂O======] │ │ TiO₂: [=TTIP+H₂O==========] │ │ │ │ ■ = ALD Window (GPC 일정, self-limiting 안정 영역) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 그림 4. 산화물 종류별 ALD 공정 윈도우 비교 - 전구체 종류 및 온도 범위 (한국기계연구원 배치식 ALD 장비 측정 예정)

(라) 배치식 ALD 기반 레시피 개발 → 연속식 공정 이전의 기술 연계 필요성

본 과제의 핵심 기술 연계 구조: 한국기계연구원이 보유한 배치식(Batch) ALD 장비 2대를 활용하여 ALD 공정 레시피 및 공정 윈도우를 체계적으로 확립하고, 이를 대성기계공업의 연속식 분말 ALD 장비로 이전하는 선형 기술 이전 파이프라인을 구축하는 것이 본 과제의 핵심 접근 전략이다.

배치식 ALD 장비는 공정 변수(온도, pulse/purge 시간, 전구체 종류, 사이클 수)를 독립적으로 제어하고 신속하게 탐색할 수 있는 최적의 레시피 개발 플랫폼이다. 반면 연속식 분말 ALD 장비는 대량 처리에는 유리하나, 공정 변수 탐색이 복잡하고 소재 소모량이 많다. 따라서 배치식 장비에서 확립된 정밀 레시피를 연속식 장비에 이전하는 방식이 기술 개발 효율성과 소재 절약 면에서 최적이다.

[ 그림 5 ] ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 본 과제 핵심 기술 연계 파이프라인: 배치식 ALD → 연속식 ALD 이전 │ │ │ │ [에버인더스] │ │ 고-Ni 층상 양극재 제공 │ │ ↓ │ │ ┌─────────────────────────────┐ │ │ │ 한국기계연구원 │ ← 배치식 ALD 장비 2대 보유 │ │ │ (공정 레시피 개발) │ │ │ │ ① 배치식 ALD 공정 최적화 │ │ │ │ • TiO₂, Al₂O₃ (1차) │ │ │ │ • V₂O₅, ZnO (2차) │ │ │ │ ② Self-limiting 조건 확인 │ │ │ │ ③ 공정 윈도우 확정 │ │ │ │ ④ 코팅층 종합 분석 │ │ │ └──────────┬──────────────────┘ │ │ │ 레시피 패키지 이전 │ │ │ (온도, pulse/purge 시간, GPC, 공정 윈도우) │ │ ↓ │ │ ┌─────────────────────────────┐ │ │ │ 대성기계공업 │ ← 연속식 분말 ALD 장비 보유 │ │ │ (레시피 적용·스케일업) │ │ │ │ ① FBR에 레시피 적용 │ │ │ │ ② 연속 공정 안정화 │ │ │ │ ③ RTD 기반 공정 최적화 │ │ │ │ ④ 10 kg/h 양산 실증 │ │ │ └──────────┬──────────────────┘ │ │ │ 코팅 시료 제공 │ │ ↓ │ │ ┌──────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ │ │ 한국기계연구원 │ │ 씨오알엔(CORN) │ │ │ │ 코팅층 분석 검증 │ │ 1Ah 파우치셀 제작·평가 │ │ │ └──────────────────┘ └────────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 그림 5. 본 과제 핵심 기술 연계 파이프라인: 한국기계연구원 배치식 ALD 레시피 개발 → 대성기계공업 연속식 ALD 이전·적용 흐름도

(마) 연속식 분말 ALD 공정 기반 소재 고도화 필요성

• 기존 분말 ALD 기술은 대부분 batch 기반 또는 준연속 공정 중심으로 개발되어 대량 양극재 적용에 한계 존재

• 배치형 공정은 처리량 증가 시 precursor distribution 및 coating uniformity 편차가 확대되는 구조적 한계 존재

• 반면 공압 이송 기반 연속식 분말 ALD 공정은 분말 체류시간(RTD) 및 precursor exposure uniformity를 정밀 제어할 수 있어 대규모 양극재 coating에 유리

표 2. 배치식 및 연속식 분말 ALD 공정 개요 및 장단점 비교

| 반응기 형태 | 처리량 | 레시피 개발 용이성 | 장점 | 단점 | 본 과제 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배치식 FBR | 낮음~중간 | 매우 높음 | 공정 변수 독립 제어, 소재 소모 적음 | 대량 처리 한계 | 기계연: 레시피 개발 |
| 회전식 (Rotary) | 높음 | 중간 | 정적 노출, 균일 가능 | 설계 복잡, 퍼지 시간 김 | 참고용 |
| 연속식 공압 이송 | 매우 높음 | 낮음 (복잡) | 연속 운전, 상압, 구간 분리 | 균일성 제어 기술 필요 | 대성기계: 레시피 적용 |

2) 원천기술 기술성장 필요성

(가) 나트륨이온 양극재 특화 ALD coating 공정 기술 확보 필요성

• 나트륨이온전지는 ESS 및 중저가 전기차 시장 확대에 따라 차세대 배터리 기술로 주목받고 있으나, 양극재 표면 안정성 확보가 핵심 기술적 과제로 남아 있음

• Layered 양극재는 고전압 구동 시 계면 열화 및 구조 붕괴 가능성이 존재하며, TiO₂, Al₂O₃ 등 산화물 기반 ALD coating을 활용한 계면 안정화 기술 확보 필요

• 한국기계연구원 보유 배치식 ALD 2대는 다종 전구체 병렬 탐색에 최적화되어 있어, 4종 산화물 레시피를 체계적·효율적으로 개발할 수 있음

(나) 배치식 레시피 → 연속식 공정 이전 기술 성장 필요성

• 기존 문헌 및 산업계에서 배치식 ALD 레시피를 연속식 대량 공정으로 직접 이전하는 체계적 방법론이 부재함

• 배치식에서 확립된 self-limiting 반응 조건(온도, pulse/purge 시간)이 연속식 공정의 RTD(체류시간 분포) 조건과 어떻게 연계되는지 정량적 관계 규명이 필요

• 본 과제는 이 연계성을 체계적으로 확립하는 데 핵심 기여를 함 (기계연 레시피 → 대성기계 적용의 정량적 피드백 체계 구축)

(다) 공압 이송 기반 상압 연속 공정 기술 성장 필요성

• 기존 분말 ALD 기술은 vacuum batch reactor 중심으로 개발되어 장시간 연속 운전 및 Scale-up 적용에 한계 존재

• RTD 기반 체류시간 제어를 통해 coating uniformity와 throughput을 동시에 확보할 수 있음

(라) 국내 분말 ALD 장비·공정 기술 자립 필요성

• 국내 배터리 소재 산업은 세계적 경쟁력을 확보하고 있으나, 연속식 분말 ALD 장비 및 공정 기술은 해외 의존도가 높은 실정

• 본 과제는 기계연(레시피)–대성기계(장비) 협력 모델을 통해 국내 기술 자립 기반을 마련함

[ 그림 6 ] ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 연속식 분말 ALD 장비 수요 산업 분야 맵 │ │ │ │ 이차전지(양극재/음극재/전해질) 촉매 분야 │ │ ↓ ↓ │ │ [연속식 분말 ALD 플랫폼] 전자/반도체 소재 │ │ ↑ ↑ │ │ 수소연료전지 전극재 기능성 세라믹 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 그림 6. 연속식 분말 ALD 기술의 산업별 응용 분야 및 시장 확장 가능성

3) 원천기술 최종 응용분야 및 관련 글로벌 시장 규모

• 본 과제를 통해 확보되는 ALD coating 공정 기술은 나트륨이온전지 양극재 표면 개질 및 계면 안정화 분야에 우선 적용됨

• 글로벌 Na-ion battery 시장은 2030년 수조 원 규모로 성장 전망 (SNE Research)

• ALD 장비 시장 CAGR 약 17%로 지속 성장 전망 (Markets and Markets)

4) 원천기술 사업화를 위한 BM

• 나트륨이온 양극재 ALD coating 공정 사업화 모델: 소재기업 대상 coating sample 제작 및 공동 평가

• 연속식 분말 ALD 장비 Turn-key 공급 모델: 공압 이송 기반 연속식 powder ALD reactor Turn-key 공급

• ALD 레시피 기술 이전 모델: 한국기계연구원에서 확보한 최적 공정 레시피 및 공정 윈도우 데이터베이스 기술 이전

5) 원천기술 사업화 성공 시 예상 파급효과

• 기술적: 배치식 레시피 개발 → 연속식 이전 방법론 확립, ALD 코팅층 구조-성능 상관관계 규명

• 산업적: 나트륨이온전지 소재 고도화 및 차세대 배터리 소재 산업 경쟁력 강화

• 경제적: 고부가가치 배터리 소재 및 Turn-key 설비 시장 창출

• 사회적·정책적: 정부 차세대 배터리 및 소부장 기술 자립 정책 부합

2. 연구개발과제의 목표 및 내용

1) 기존 원천기술과의 연계성 및 차별성

기존 원천기술과의 연계성

• 기존 ALD의 핵심 원리인 자기제한 반응(Self-limiting growth), precursor pulse/purge 제어, 표면 포화 반응 및 균일 코팅 개념을 기반으로 함

• 기존 Lab-scale 배치식 분말 ALD 공정에서 검증된 TiO₂, Al₂O₃ 계열 coating chemistry를 나트륨이온전지 양극재 계면 안정화 공정에 적용

• FBR 기반 분말 유동 및 precursor 반응 기술을 공압 이송 기반 연속식 반응기 구조로 확장

핵심 차별성: 배치식 레시피 → 연속식 이전 방법론 확립

• 기존 기술의 한계: 배치식 ALD와 연속식 ALD는 공정 환경(체류시간, 가스 분포, 온도 균일성)이 근본적으로 다름에도 불구하고, 배치식 레시피를 연속식 공정에 체계적으로 이전하는 방법론이 부재함

• 본 과제의 차별성: 한국기계연구원 보유 배치식 ALD 2대에서 정밀 확립된 레시피 데이터(GPC, self-limiting 조건, 공정 윈도우)를 대성기계 연속식 장비의 RTD 기반 체류시간과 정량적으로 연계하는 방법론을 최초로 확립함

표 3. 배치식 ALD 레시피 변수 → 연속식 ALD 적용 변수 매핑

| 배치식 ALD 레시피 변수 (기계연 확립) | 연속식 ALD 적용 변수 (대성기계 적용) |
| --- | --- |
| 반응 온도 (°C) | 반응 구간 온도 설정값 |
| Precursor pulse 시간 (s) | 분말 체류시간 (RTD 기반, 이송 속도 역산) |
| Purge 시간 (s) | 퍼지 구간 길이 및 가스 유량 |
| Self-limiting 포화 조건 | 연속 공정 내 최소 노출 시간 |
| GPC (Å/cycle) | 코팅 두께 예측값 (두께 = GPC × 유효 사이클 수) |
| 공정 윈도우 (온도 범위) | 연속 공정 허용 온도 편차 |

2) 연구개발과제의 최종 목표 및 단계별 목표

최종 목표: ALD 기술 기반 고전압 나트륨이온전지용 양극 소재의 계면 안정화 원천기술 확보 및 1Ah급 파우치셀 실증 기술 개발

세부 목표

1. 배치식 ALD 기반 H₂O 산화물 코팅 레시피 개발 및 연속식 공정 이전

2. ALD 기반 고전압 양극 소재 계면 제어 및 안정화 기술 개발

3. 고전압 구동(≥4.2V) 기반 고성능·고내구성 나트륨이온전지 성능 확보

4. 1Ah급 파우치형 셀 제작 및 공정 실용화 기술 확보

단계별 목표

| 연차 | 목표 |
| --- | --- |
| 1차년도 | 배치식 ALD 기반 TiO₂·Al₂O₃ 레시피 확립 → FBR 이전·검증, ALD 기초 계면 안정화 기술 확보 |
| 2차년도 | 배치식 ALD 기반 V₂O₅·ZnO 레시피 확장 → OPERIO 10 이전·검증, 전극/셀 적용 및 성능 최적화 |
| 3차년도 | 전 공정 레시피 DB 완성·이전, 양산 조건 최종 검증, 1Ah급 파우치셀 실증 |

1-1) 연구개발과제 평가기준

| 평가항목 | 가중치(%) | 연차 | 연차별 목표 | (조건/환경) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (정량) ALD 코팅 균일도(두께 편차, %) | 30 | 1,2,3 | 1차: ≤10% / 2차: ≤7% / 3차: ≤5% | 1차: 배치식 FBR / 2,3차: 10 kg/h 연속 운전 |
| (정량) 초기 쿨롱 효율 | 20 | 1,2,3 | 1차: ≥80% / 2차: ≥83% / 3차: ≥85% | 1차: coin cell / 3차: 1Ah pouch cell |
| (정량) 계면저항 (Ω·cm²) | 20 | 1,2,3 | 1차: ≤70 / 2차: ≤60 / 3차: ≤50 | EIS 평가, 사이클 후 25°C |
| (정량) 코팅층 피복률 (%) | 15 | 1,2,3 | 1차: ≥85% / 2차: ≥90% / 3차: ≥95% | TEM/XPS 분석 기준 |
| (정량) ALD 코팅 성장 재현성 (GPC Variation, %) | 15 | 1,2,3 | 1차: ≤15% / 2차: ≤10% / 3차: ≤5% | 1차: batch / 3차: 24시간 연속 운전 |
| 합계 | 100 |  |  |  |

2) 연구개발과제의 내용

(1) 연차별 구체적 연구 내용 및 접근 방식

[공동연구개발기관(대성기계공업(주))]

① 1차년도

ALD 시스템 조기 가동 및 기초 균일도 확보

• 연구내용

◦ 고속 반응 모사용 R&D용 FBR(유동층 반응기) 구축: 연속식 장비의 공정 변수(온도, 압력, 시간)를 독립적으로 제어하여 SIB 양극재-TTIP 간의 최적 포화 노출 시간을 도출할 수 있는 테스트 베드 제작

◦ 한국기계연구원으로부터 수령한 TiO₂/Al₂O₃ ALD 레시피를 FBR에 적용: 배치식에서 확립된 온도 조건 및 self-limiting 노출 시간을 FBR의 체류시간(RTD)으로 환산하여 적용

◦ 공압 이송 기반 정량 피딩 안정화: 분말 공급기(Feeder)의 토출 정밀도 점검 및 질소 유량-분말 공급 밀도 선형성 데이터 확보

• 접근방식

◦ 기계연 레시피의 'pulse 포화 시간'을 FBR 내 '분말 평균 체류시간(μ)'으로 변환하는 정량적 매핑 알고리즘 적용

◦ 6개월 내에 두께 편차 10% 이내의 샘플 확보 목표

② 2차년도

공정 데이터 동기화 및 구간별 정밀도 향상

• 연구내용

◦ FBR-연속식 리액터 간 '체류 시간' 매칭: 기계연에서 제공한 4종(TiO₂/Al₂O₃/V₂O₅/ZnO) 레시피 데이터를 OPERIO 10에 적용하고, 리액터 통과 속도를 결정하는 가스 유량을 정밀 역산

◦ 기류 분산 및 입자 응집 해소: 리액터 내부에 고압 분산 노즐 적용으로 두께 편차 7% 이내 달성

• 접근방식

◦ FBR의 '정지 상태' 반응 데이터와 연속식 장비의 '비행 상태' 유동 데이터를 수치적으로 동기화하는 공정 매칭 알고리즘 개발

③ 3차년도

구간 간 간섭 차단 및 가동 시간별 품질 항상성 완성

• 연구내용

◦ 공간 분할 리액터 간 가스 간섭(Cross-talk) 방지

◦ 기계연 최종 레시피 DB 기반으로 공정 표준화(SOP) 완성: 장기 연속 운전 시에도 두께 편차 5% 이하 유지

◦ 실시간 공정 드리프트(Drift) 보정: 이송 유량과 전구체 농도를 실시간 피드백 제어

[공동연구개발기관(한국기계연구원)]

한국기계연구원의 핵심 역할: 1. 보유 배치식 ALD 장비 2대를 활용한 H₂O 기반 산화물 ALD 공정 레시피 개발 및 공정 윈도우 확립 2. 확립된 레시피를 대성기계공업에 단계적으로 이전하여 연속식 공정 구현 지원 3. 코팅층 종합 분석(HRTEM/EELS/XPS/SEM/XRD/Raman/IR) 4. 독립 셀 기반 전기화학 평가

① 1차년도

배치식 ALD 장비 기반 TiO₂·Al₂O₃ 공정 레시피 개발 및 대성기계 FBR 이전

1) 연구목표

• 한국기계연구원 보유 배치식 ALD 장비 2대를 활용하여 TiO₂, Al₂O₃ ALD 공정 레시피 및 공정 윈도우 수립

• Self-limiting 반응 조건 정량 확인 및 최적 공정 파라미터 확정

• 확립된 레시피를 대성기계공업 FBR에 이전하고 적용 가능성을 공동 검증

• SEM/XRD/XPS/TEM 기반 코팅층 분석 및 coin cell 기반 전기화학 기초 평가

2) 연구내용 및 범위

(가) 한국기계연구원 보유 배치식 ALD 장비 활용 계획

한국기계연구원은 배치식 ALD 장비 2대를 동시 활용하여 다음과 같이 효율적으로 레시피 개발을 수행한다:

| 장비 | 역할 | 주요 공정 |
| --- | --- | --- |
| 배치식 ALD 장비 #1 | TiO₂ ALD 전용 레시피 탐색 | TTIP/H₂O 공정, 온도·pulse/purge 조건 탐색 |
| 배치식 ALD 장비 #2 | Al₂O₃ ALD 전용 레시피 탐색 | TMA/H₂O 공정, 온도·pulse/purge 조건 탐색 |
| 병렬 운용 | 두 코팅재 동시 탐색 | 연구 기간 단축, 동일 조건 비교 용이 |

표 4. 1차년도 배치식 ALD 장비 병렬 운용 계획

[ 그림 7 ] ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 한국기계연구원 배치식 ALD 장비 2대 운용 및 레시피 개발 │ │ → 대성기계 FBR 이전 프로세스 │ │ │ │ [배치식 ALD #1] [배치식 ALD #2] │ │ TiO₂ 레시피 탐색 Al₂O₃ 레시피 탐색 │ │ TTIP+H₂O TMA+H₂O │ │ 150~300°C 100~250°C │ │ ↓ ↓ │ │ Self-limiting 확인 Self-limiting 확인 │ │ GPC 측정 GPC 측정 │ │ 공정 윈도우 확립 공정 윈도우 확립 │ │ ↓ ↓ │ │ ┌──────────────────────┐ │ │ │ TiO₂ 레시피 패키지 │ │ │ │ Al₂O₃ 레시피 패키지 │ ← 이전 문서 작성 │ │ │ (온도, t_pulse, │ │ │ │ t_purge, GPC, │ │ │ │ 공정 윈도우) │ │ │ └──────────┬───────────┘ │ │ ↓ 레시피 이전 │ │ [대성기계 FBR에 적용·검증] │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 그림 7. 한국기계연구원 배치식 ALD 장비 2대 병렬 운용을 통한 TiO₂·Al₂O₃ 레시피 개발 및 대성기계 FBR 이전 프로세스

(나) 고-Ni 계열 층상 양극재 표면 특성 기초 분석

에버인더스로부터 제공받은 고-Ni 계열 층상 나트륨이온전지용 양극재에 대한 기초 분석:

• SEM: 입자 크기, 형상 및 표면 거칠기 평가 (ALD 코팅 전 reference 데이터)

• XRD: 결정 구조 확인 (R-3m 층상 구조), 격자 상수 측정

• BET: 비표면적 측정 (전구체 소요량 및 반응 조건 설계에 활용)

• 입도 분포(PSD): D10, D50, D90 측정 (대성기계 FBR 설계 기초 데이터 공유)

• XPS: 표면 전이금속 화학 결합 상태 및 ALD 반응성 예측

[ 그림 8 ] ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 에버인더스 제공 고-Ni 층상 양극재 ALD 코팅 전 기초 분석 │ │ │ │ (a) SEM 이미지 (b) XRD 패턴 │ │ [구형 입자 10~20μm] [R-3m 층상 구조 회절 피크] │ │ │ │ (c) XPS 스펙트럼 (d) BET/PSD │ │ [Ni 2p, Mn 2p 피크] [비표면적, D50 입도] │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 그림 8. 에버인더스 제공 고-Ni 층상 나트륨이온전지 양극재 ALD 코팅 전 기초 특성 분석 (SEM, XRD, XPS, BET)

(다) 배치식 ALD 장비 #1: H₂O 기반 TiO₂ ALD 공정 레시피 개발

전구체 조합 TTIP [Ti(O-i-Pr)₄]/H₂O를 사용한 TiO₂ ALD 공정 레시피를 배치식 ALD #1에서 개발한다:

• 공정 온도 탐색 (150~300°C): 온도별 GPC 측정으로 ALD 윈도우 확인

• Self-limiting 반응 조건 확인: TTIP pulse 시간을 변화시키며 GPC 포화 거동 확인, H₂O pulse 시간 최적화

• 퍼지 조건 최적화: 최소 퍼지 시간 확립 (잔류 전구체 완전 제거)

• GPC 선형성 검증: 사이클 수 증가에 따른 두께 선형성 확인 (20~100 cycle)

목표 공정 조건 (TiO₂):

• 반응 온도: 200~250°C, TTIP pulse: 0.5~2.0 s, purge: 10~30 s

• H₂O pulse: 0.1~0.5 s, purge: 5~20 s

• 목표 GPC: 0.5~0.8 Å/cycle

(라) 배치식 ALD 장비 #2: H₂O 기반 Al₂O₃ ALD 공정 레시피 개발

전구체 조합 TMA [Al(CH₃)₃]/H₂O를 사용한 Al₂O₃ ALD 공정 레시피를 배치식 ALD #2에서 개발한다:

• 공정 온도 탐색 (100~250°C): ALD 윈도우 확인

• Self-limiting 반응 조건 확인: TMA pulse 시간 포화 곡선 측정

• 최적 공정 조건 확립

목표 공정 조건 (Al₂O₃):

• 반응 온도: 150~200°C, TMA pulse: 0.1~0.5 s, purge: 5~15 s

• H₂O pulse: 0.1~0.3 s, purge: 5~15 s

• 목표 GPC: 0.8~1.2 Å/cycle

[ 그림 9 ] ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ TiO₂ 및 Al₂O₃ ALD Self-limiting 반응 조건 확인 그래프 │ │ (배치식 ALD 장비 측정 결과) │ │ │ │ GPC(Å/cycle) │ │ 1.2 ─────────────────── Al₂O₃ 포화(TMA pulse ≥0.3s) │ │ 0.8 ──────── TiO₂ 포화(TTIP pulse ≥1.0s) │ │ 0.4 │ │ 0.0 ¦_____¦_____¦_____¦_____ → Pulse Time (s) │ │ 0 0.5 1.0 2.0 │ │ │ │ → 포화 이후 GPC 불변: Self-limiting 반응 성립 확인 │ │ → 대성기계 FBR 적용 시 최소 노출 시간 기준으로 사용 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 그림 9. 배치식 ALD 장비에서 측정한 TiO₂ 및 Al₂O₃ ALD Self-limiting 반응 조건 (GPC vs. 전구체 pulse 시간). 포화 이후 GPC 불변 구간이 대성기계 FBR의 최소 체류시간 기준이 됨

(마) TiO₂·Al₂O₃ ALD 레시피 패키지 작성 및 대성기계 FBR 이전

배치식 ALD에서 확립된 레시피를 대성기계공업에 이전하기 위한 레시피 패키지(Recipe Package)를 작성한다:

표 5. TiO₂ ALD 레시피 패키지 (대성기계 FBR 이전용) - 예시 형식

| 레시피 항목 | 배치식 ALD 확립값 | FBR 적용 변환값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 반응 온도 | 220°C (최적) | 220°C (동일 적용) | ALD window 내 |
| TTIP pulse 시간 | 1.5 s (포화) | RTD μ ≥ 1.5 s 확보 | 체류시간으로 변환 |
| Purge 시간 | 20 s (최소) | 퍼지 구간 체류시간 | 이송 속도 역산 |
| 목표 GPC | 0.65 Å/cycle | 동일 적용 | 두께 예측 기준 |
| ALD window | 200~250°C | 반응 구간 온도 허용 편차 | ±10°C 이내 |
| 목표 코팅 두께 | 2 nm (31 cycle) | 31×(유효 사이클 수) | 이송 구간 수 설계 |

• 이전 문서 형식: 레시피 시트, 공정 조건 데이터, 자기제한 반응 확인 그래프, 코팅층 분석 결과 포함

• 공동 검증 계획: 레시피 이전 후 대성기계 FBR에서 동일 조건으로 코팅한 시료를 기계연에서 분석하여 레시피 적합성 검증

(바) 기초 코팅층 물성 분석

• SEM-EDX: 코팅 전후 입자 형상 변화, Ti/Al 원소 분포 면분석

• TEM: 코팅층 두께 직접 측정, 계면 구조 확인

• XRD: TiO₂/Al₂O₃ 코팅층 결정성 분석

• XPS: Ti 2p, Al 2p 결합 에너지 분석으로 코팅층 조성 및 화학 결합 상태 확인

[ 그림 10 ] ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ TiO₂ ALD 코팅 후 양극재 TEM 단면 이미지 │ │ │ │ [양극재 입자] ¦ [TiO₂ 코팅층 ~2 nm] ¦ [진공] │ │ ¦ ←── 균일 코팅 ────→ ¦ │ │ │ │ 삽입: SAED 패턴 (비정질 TiO₂ halo ring) │ │ → 코팅 두께: 배치식 ALD GPC × 사이클 수와 일치 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 그림 10. TiO₂ ALD 코팅 후 양극재 TEM 단면 이미지 및 코팅층 두께 측정 (배치식 ALD GPC 예측값과 비교 검증)

(사) 기초 전기화학 특성 평가 (독립 Coin Cell)

한국기계연구원에서 배치식 ALD 코팅 양극재를 이용하여 직접 coin cell을 제작하고 평가한다:

• Half-cell: 양극재(코팅 전/후)/Na 금속 반전극

• 전해질: 1M NaClO₄ in EC:PC (1:1 v/v)

• 평가 항목: 초기 충방전 (0.1C, 2~4.2V), Rate capability, CV, EIS

[ 그림 11 ] ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ALD 코팅 전/후 Coin Cell 초기 충방전 곡선 비교 │ │ (배치식 ALD 코팅 시료) │ │ │ │ 전압(V) │ │ 4.2 ¦ ·····TiO₂ ALD 코팅 후 │ │ 3.8 ¦ ·····Al₂O₃ ALD 코팅 후 │ │ 3.4 ¦ ─────미코팅 │ │ 3.0 ¦ │ │ ¦_________________________→ 용량 (mAh/g) │ │ │ │ → 코팅 후: 초기 쿨롱효율 향상, 비가역 용량 감소 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 그림 11. 배치식 ALD 코팅(TiO₂/Al₂O₃) 전후 Coin Cell 초기 충방전 곡선 비교 (Na 반전극, 0.1C, 2~4.2V)

3) 1차년도 정량 목표 (한국기계연구원)

| 목표 항목 | 목표값 |
| --- | --- |
| TiO₂ ALD GPC (배치식) | 0.5~0.8 Å/cycle 확인 |
| Al₂O₃ ALD GPC (배치식) | 0.8~1.2 Å/cycle 확인 |
| 코팅층 두께 균일성 (TEM) | 편차 ≤15% |
| 코팅 피복률 (TEM/XPS) | ≥85% |
| 초기 쿨롱 효율 (coin cell) | ≥80% |
| 계면 저항 (EIS, 초기) | ≤70 Ω·cm² |
| 레시피 이전 완료 | TiO₂, Al₂O₃ 레시피 패키지 대성기계 이전 |

4) 1차년도 산출물 (한국기계연구원)

• TiO₂, Al₂O₃ ALD 공정 레시피 (Self-limiting 조건, GPC, 공정 윈도우)

• 대성기계 FBR 이전용 레시피 패키지 (TiO₂, Al₂O₃)

• 양극재 표면 특성 기초 분석 보고서 (SEM/XRD/XPS/BET)

• 코팅층 SEM/TEM/XRD/XPS 분석 결과

• Coin cell 전기화학 평가 결과 (코팅 전/후 비교)

• FBR 이전 레시피 검증 결과 보고서

② 2차년도

배치식 ALD 기반 V₂O₅·ZnO 레시피 확장 및 연속식 공정(OPERIO 10) 이전·검증

1) 연구목표

• 배치식 ALD 장비를 활용하여 V₂O₅, ZnO ALD 공정 레시피 개발 및 4종 산화물 코팅재 체계적 비교

• 1차년도에 이어 V₂O₅·ZnO 레시피 패키지를 대성기계 OPERIO 10 연속식 공정에 이전

• HRTEM, EELS, Raman, FTIR 고급 분석으로 ALD 코팅층 원자 단위 구조 규명

• 대성기계 OPERIO 10 연속식 공정 코팅 시료 분석 — 배치식 vs. 연속식 코팅 품질 비교 검증

2) 연구내용 및 범위

(가) 배치식 ALD 장비 2대를 활용한 V₂O₅·ZnO ALD 레시피 개발

2차년도에는 배치식 ALD 장비 2대를 V₂O₅ 및 ZnO 공정 개발에 전환 투입한다:

| 장비 | 역할 | 주요 공정 |
| --- | --- | --- |
| 배치식 ALD 장비 #1 | V₂O₅ ALD 레시피 탐색 | VTIP/H₂O, 150~250°C |
| 배치식 ALD 장비 #2 | ZnO ALD 레시피 탐색 | DEZn/H₂O, 100~200°C |

• V₂O₅: VO(OiPr)₃/H₂O 사용, 나트륨이온 전도성 및 전자 전도성 기대, 목표 GPC: 0.3~0.6 Å/cycle

• ZnO: DEZn/H₂O 사용, 이온 전도성 및 화학적 안정성, 목표 GPC: 1.5~2.0 Å/cycle

(나) 4종 코팅재 레시피 통합 비교 및 OPERIO 10 이전 레시피 패키지 완성

[ 그림 12 ] ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 2차년도: 4종 ALD 레시피 완성 → 대성기계 OPERIO 10 이전·검증 흐름│ │ │ │ [배치식 ALD #1] [배치식 ALD #2] │ │ V₂O₅ 레시피 개발 ZnO 레시피 개발 │ │ VTIP+H₂O DEZn+H₂O │ │ ↓ ↓ │ │ ┌─────────────────────────────┐ │ │ │ 4종 완성 레시피 패키지 │ │ │ │ TiO₂ + Al₂O₃(1차 확립) │ │ │ │ V₂O₅ + ZnO (2차 신규) │ │ │ └──────────┬──────────────────┘ │ │ │ 레시피 이전 (OPERIO 10) │ │ ↓ │ │ [대성기계 OPERIO 10 연속식 ALD 적용] │ │ RTD 기반 체류시간 → 레시피 pulse 시간 매핑 │ │ ↓ │ │ 코팅 시료 제공 │ │ ↓ │ │ [기계연 분석 검증] │ │ 배치식 vs. 연속식 코팅 품질 비교 (TEM/XPS/EDX) │ │ ↓ 피드백 │ │ [레시피 미세 조정 → 재이전] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 그림 12. 2차년도 4종 ALD 레시피 완성 → 대성기계 OPERIO 10 이전·검증·피드백 루프 흐름도

표 6. 4종 ALD 공정 레시피 종합 비교 (배치식 ALD 확립 결과)

| 코팅 물질 | 전구체 | 반응제 | 탐색 온도 | 목표 GPC | 주요 특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TiO₂ (1차 확립) | TTIP | H₂O | 200~250°C | 0.5~0.8 Å/cyc | 계면 안정성, 산화환원 완충 |
| Al₂O₃ (1차 확립) | TMA | H₂O | 150~200°C | 0.8~1.2 Å/cyc | 전해질 차단, 화학적 안정성 |
| V₂O₅ (2차 신규) | VTIP | H₂O | 150~250°C | 0.3~0.6 Å/cyc | Na⁺ 전도성, 전자 전도성 |
| ZnO (2차 신규) | DEZn | H₂O | 100~200°C | 1.5~2.0 Å/cyc | 이온 전도성, 표면 안정성 |

(다) HRTEM 분석 — 원자 단위 코팅층 구조

• 코팅층 두께 정밀 측정 (0.1 nm 해상도), 결정성 분석, 계면 원자 배열 확인

• 배치식 vs. 연속식(OPERIO 10) 코팅 시료 HRTEM 비교: 두 공정 간 코팅 구조 동등성 검증

(라) EELS 분석 — 원소 분포 고분해능 매핑

• Ti-L, Al-K, V-L, Zn-L EELS 엣지 분석, O-K 엣지 fine structure

• Spectrum imaging (EELS mapping): nm 수준 원소 분포 지도 작성

[ 그림 13 ] ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ HRTEM 단면: 배치식 ALD vs. 연속식 ALD 코팅 품질 비교 │ │ │ │ [배치식 ALD TiO₂ 2nm] [OPERIO 10 TiO₂ 2nm] │ │ 양극재¦▓▓▓▓▓▓▓ 양극재¦▓▓▓▓▓▓▓ │ │ 선명한 균일 계면 균일성 비교 확인 │ │ │ │ → 연속식 공정 레시피 이전 품질 검증 │ │ → 편차 분석 → 레시피 미세 조정 피드백 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 그림 13. HRTEM을 통한 배치식 ALD vs. 연속식 ALD(OPERIO 10) 코팅층 품질 비교 — 레시피 이전 적합성 검증

(마) Raman/FTIR 분석

• 코팅 전후 층상 양극재 Raman 모드 비교 (A₁g, Eg), ALD 공정에 의한 구조 손상 여부 확인

• FTIR: Ti-O-Ti, Al-O-Al, V-O, Zn-O 결합 확인, 잔류 전구체 유무 분석

[ 그림 14 ] ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Raman 스펙트럼 비교: 4종 ALD 코팅 전후 양극재 구조 변화 │ │ │ │ 강도 (a.u.) │ │ ↑ ─ 미코팅 (층상 A₁g 모드 기준) │ │ ¦ ─ TiO₂ 코팅 (A₁g 유지 + 브로드 TiO₂ 피크) │ │ ¦ ─ Al₂O₃ 코팅 (A₁g 유지, 비정질 Al₂O₃) │ │ ¦ ─ V₂O₅ 코팅 (A₁g 유지 + V-O 특성 피크) │ │ ¦ ─ ZnO 코팅 (A₁g 유지 + ZnO 특성 피크) │ │ ¦___________________________→ Raman Shift (cm⁻¹) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 그림 14. 4종 ALD 코팅 전후 고-Ni 층상 양극재 Raman 스펙트럼 비교 (양극재 구조 보존 및 코팅층 상 확인)

(바) 전기화학 성능 심화 평가

• 4종 코팅재 비교 coin cell: TiO₂, Al₂O₃, V₂O₅, ZnO 코팅 양극재 동시 비교 (배치식 ALD 시료)

• 코팅 두께 최적화: 1, 2, 3, 5 nm별 비교 평가

• 100 cycle 장기 평가: 용량 유지율, 쿨롱 효율

• EIS 분석: cycle 전/후 계면 저항 변화

[ 그림 15 ] ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 4종 ALD 코팅재별 Coin Cell 100 사이클 특성 비교 │ │ (배치식 ALD 코팅 시료, 2 nm 기준) │ │ │ │ 용량유지율(%) │ │ 100 ¦ ─── Al₂O₃(2nm) │ │ 90 ¦ ─── TiO₂(2nm) │ │ 80 ¦ ─── ZnO(2nm) │ │ 70 ¦ ─── V₂O₅(2nm) │ │ 60 ¦ ─── 미코팅 │ │ ¦_________________________→ 사이클 수 │ │ 0 20 40 60 80 100 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 그림 15. 4종 ALD 산화물 코팅 양극재 Coin Cell 100 사이클 용량 유지율 비교 (배치식 ALD, Na 반전극)

3) 2차년도 정량 목표 (한국기계연구원)

| 목표 항목 | 목표값 |
| --- | --- |
| V₂O₅ ALD GPC (배치식) | 0.3~0.6 Å/cycle 확인 |
| ZnO ALD GPC (배치식) | 1.5~2.0 Å/cycle 확인 |
| 코팅층 두께 균일성 (HRTEM) | 편차 ≤10% |
| 코팅 피복률 (TEM/XPS) | ≥90% |
| 배치식 vs. 연속식 코팅 품질 동등성 | 두께 편차 ≤10% 이내 |
| 100 cycle 후 용량 유지율 | ≥85% |
| 초기 쿨롱 효율 | ≥83% |
| 100 cycle 후 계면 저항 (EIS) | ≤60 Ω·cm² |
| 레시피 이전 완료 | 4종 레시피 패키지 대성기계 OPERIO 10 이전 |

4) 2차년도 산출물 (한국기계연구원)

• V₂O₅, ZnO ALD 공정 레시피 (배치식 확립)

• 대성기계 OPERIO 10 이전용 4종 레시피 완성 패키지

• 4종 코팅재 HRTEM/EELS/Raman/FTIR 분석 결과

• 배치식 vs. 연속식(OPERIO 10) 코팅 품질 비교 보고서

• 4종 코팅재 100 cycle 전기화학 비교 데이터

• 대성기계 연속식 공정 최적화를 위한 분석 피드백 보고서

③ 3차년도

ALD 공정 레시피 DB 확정·양산 이전, 양산 시료 최종 검증 및 파우치셀 실증

1) 연구목표

• 4종 산화물 ALD 공정 레시피 및 공정 윈도우 최종 확정

• 대성기계 양산형(10 kg/h) 연속식 공정에 최종 확정 레시피 이전·적용 검증

• 양산 조건 코팅 시료 종합 분석으로 최종 품질 실증

• 200 cycle 후 post-mortem 분석으로 ALD 코팅층 계면 안정화 메커니즘 최종 규명

• 씨오알엔 1Ah 파우치셀 연계 분석 및 ALD 공정 레시피 데이터베이스 완성

2) 연구내용 및 범위

(가) 최적 ALD 코팅 조건 확정 및 최종 공정 윈도우 정의

• 1·2차년도 배치식 ALD 데이터를 종합하여 최적 코팅 물질·구조·두께 선정

• 코팅 물질 선정 기준: 전기화학 성능(cycle 수명, 초기 효율), 코팅 균일성, 연속식 이전 적합성

• 복합층(bilayer) 구조 연구: TiO₂(1 nm) + Al₂O₃(1 nm) 복합 코팅 시너지 효과 확인

• 최종 공정 윈도우 정의: 각 코팅재별 허용 온도 범위, pulse/purge 시간 허용 편차 확정

표 7. 3차년도 최적 코팅 조건 선정 평가 기준

| 평가 항목 | 1차년도 기준 | 2차년도 기준 | 3차년도 최종 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 코팅 균일성 (두께 편차) | ≤15% (배치식) | ≤10% (배치식/연속식) | ≤8% (양산) |
| 코팅 피복률 | ≥85% | ≥90% | ≥95% |
| 초기 쿨롱 효율 | ≥80% | ≥83% | ≥85% |
| 200 cycle 후 용량 유지율 | - | ≥85%@100cyc | ≥80%@200cyc |
| 계면 저항 (EIS) | ≤70 Ω·cm² | ≤60 Ω·cm² | ≤50 Ω·cm² |

(나) 최종 레시피 양산 이전 및 대성기계 10 kg/h 공정 검증

[ 그림 16 ] ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 3차년도 최종 레시피 양산 이전 및 검증 체계 │ │ │ │ [기계연 배치식 ALD] │ │ 최종 확정 레시피 (4종 완성) │ │ ┌──────────────────────────────────┐ │ │ │ 최종 레시피 DB │ │ │ │ - TiO₂: T=220°C, GPC=0.65Å/cyc │ │ │ │ - Al₂O₃: T=175°C, GPC=1.0Å/cyc │ │ │ │ - V₂O₅: T=200°C, GPC=0.45Å/cyc │ │ │ │ - ZnO: T=150°C, GPC=1.7Å/cyc │ │ │ └─────────────┬────────────────────┘ │ │ ↓ 최종 레시피 이전 │ │ [대성기계 10 kg/h 양산형 연속 ALD] │ │ RTD 기반 체류시간 매핑 → 24시간 연속 운전 │ │ ↓ 코팅 시료 제공 │ │ ┌──────────────────────────────────┐ │ │ │ 기계연 최종 품질 검증 │ │ │ │ - HRTEM/EELS/XPS/XRD 종합 분석 │ │ │ │ - Post-mortem (200 cycle) │ │ │ │ - 배치식 vs. 양산 품질 동등성 │ │ │ └──────────────────────────────────┘ │ │ ↓ 코팅 양극재 제공 │ │ [씨오알엔: 1Ah 파우치셀 제작·평가] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 그림 16. 3차년도 최종 레시피 양산(10 kg/h) 이전·검증 체계 및 1Ah 파우치셀 연계 흐름도

(다) 양산형 공정(10 kg/h) 코팅 시료 종합 분석

• 대성기계 10 kg/h 24시간 연속 운전 코팅 시료를 수령하여 최종 품질 검증

• SEM-EDX: 대면적 코팅 균일성 통계 분석 (50개 이상 입자)

• TEM/HRTEM: 코팅 두께 정밀 측정 및 계면 구조 분석

• EELS: 원소 분포 고분해능 매핑

• XRD: 양산 코팅 후 결정 구조 보존 여부

• XPS: 코팅층 조성 및 산화 상태 정밀 분석

3단계 스케일 비교 분석:

| 비교 항목 | 배치식 ALD (기계연) | Pilot (OPERIO 10) | 양산 (10 kg/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 코팅 균일성 | 기준값 | Pilot 편차 측정 | 양산 편차 측정 |
| 코팅 피복률 | ≥85% | ≥90% | ≥95% 목표 |
| 계면 구조 (HRTEM) | 기준 이미지 | 비교 | 최종 검증 |

(라) Post-mortem 계면 분석 (200 cycle)

• 200 cycle 충방전 후 양극재 해체 분석

• TEM/HRTEM: cycling 전후 코팅층 구조 변화 (두께 증감, 결정화 여부)

• XPS: cycling 후 코팅층 조성 변화, SEI 성분 분석

• Raman: 구조 변화 (상전이 여부)

• EDX/EELS: 전이금속의 코팅층 내 확산 여부 확인

[ 그림 17 ] ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Post-mortem TEM 분석: 200 cycle 전후 ALD 코팅층 안정성 │ │ │ │ [초기 상태] [200 cycle 후] │ │ 양극재¦TiO₂ 2nm 양극재¦TiO₂ ~2nm (유지) │ │ 선명한 계면 ↑ 계면 보존 확인 ↑ │ │ SEI 생성 최소화 │ │ │ │ → ALD 코팅층 200 cycle 후에도 구조 안정성 유지 │ │ → 전해질 부반응물(NaF 등) 억제 효과 정량 확인 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 그림 17. Post-mortem TEM 분석: 200 cycle 충방전 후 ALD TiO₂ 코팅층 구조 안정성 및 계면 보존 확인

(마) 1Ah 파우치셀 연계 분석 (씨오알엔 협력)

• 씨오알엔 1Ah 파우치셀 전기화학 평가 완료 후 해체 분석 공동 수행

• 파우치셀 양극에서 추출한 양극재의 TEM/XPS 분석

• ALD 코팅층 보호 효과 파우치셀 수준에서 최종 검증

• 코팅 두께·균일성 ↔ 파우치셀 용량 유지율·에너지 밀도 상관관계 도출

(바) ALD 공정 레시피 데이터베이스 완성 및 Scale-up 가이드 작성

표 8. 최종 ALD 공정 레시피 데이터베이스 구성

| 항목 | TiO₂ | Al₂O₃ | V₂O₅ | ZnO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전구체 | TTIP | TMA | VTIP | DEZn |
| 반응제 | H₂O | H₂O | H₂O | H₂O |
| 최적 온도 | 220°C | 175°C | 200°C | 150°C |
| GPC | 0.65 Å/cyc | 1.0 Å/cyc | 0.45 Å/cyc | 1.7 Å/cyc |
| 최소 pulse 시간 | 1.5 s | 0.3 s | 2.0 s | 0.1 s |
| 최소 purge 시간 | 20 s | 10 s | 30 s | 5 s |
| 권장 두께 | 2 nm | 2 nm | 3 nm | 2 nm |
| 연속식 RTD 최소값 | 1.5 s | 0.3 s | 2.0 s | 0.1 s |

• Scale-up 가이드: 배치식 pulse 조건 → 연속식 RTD 변환 공식 정립

• 레시피 이전 체크리스트: 연속식 공정 적용 시 검증 항목 표준화

3) 3차년도 정량 목표 (한국기계연구원)

| 목표 항목 | 목표값 |
| --- | --- |
| 최적 코팅 물질·구조 확정 | 4종 중 최적 선정, bilayer 포함 |
| 코팅층 두께 균일성 (양산 HRTEM) | 편차 ≤8% |
| 코팅 피복률 (양산 시료) | ≥95% |
| 200 cycle 후 용량 유지율 | ≥80% |
| 초기 쿨롱 효율 | ≥85% |
| 200 cycle 후 계면 저항 | ≤50 Ω·cm² |
| ALD 공정 레시피 DB | 4종 완성 + Scale-up 가이드 |
| 최종 레시피 양산 이전 완료 | 10 kg/h 연속 공정 적용 검증 |

4) 3차년도 산출물 (한국기계연구원)

• 최종 ALD 레시피 DB (4종 완성) + Scale-up 가이드 문서

• 양산 이전 최종 레시피 패키지 및 검증 보고서

• 양산 시료(10 kg/h) 종합 분석 결과 (HRTEM/EELS/XPS/XRD/SEM)

• 3단계(배치식→Pilot→양산) 코팅 품질 비교 보고서

• Post-mortem 계면 분석 결과 (200 cycle)

• 1Ah 파우치셀 연계 분석 보고서

(2) 연구개발 방법론 및 문제 해결 전략

[공동연구개발기관(대성기계공업(주))]

① 기술정보 수집 및 방법론

• 국내외 공간 분할 ALD 및 공압 수송 학회·전시회 참가를 통한 최신 기술 동향 분석

• Step-up 모델링: [기계연 배치식 레시피 수령 → FBR 체류시간 환산 → 연속식 적용]의 단계적 접근

• 데이터 기반 제어: 압력, 유량, 온도 실시간 로그화 및 두께 편차와 매핑

② 참여 기관별 역할 및 협조 방안

• 한국기계연구원: 배치식 ALD 레시피 개발·이전, TEM/XPS 코팅층 분석, CFD 해석 지원

• 에버인더스: SIB 양극재 적기 공급, 분체 물성 데이터 공유

• 씨오알엔: 1Ah급 SIB 풀셀 제작·평가, 코팅 품질 피드백

[공동연구개발기관(한국기계연구원)]

① 정보수집 및 전문가 확보

• 문헌 조사: ACS Nano, Advanced Materials, J. Electrochemical Society, Chemistry of Materials 등 체계적 분석

• 특허 DB 조사: Espacenet, KIPRIS 기반 ALD 코팅 나트륨이온전지 관련 특허 분석

• ALD 국제 학회 참가: ALD International Conference, AVS International Symposium

• 전구체 제조사 기술 협의: Air Products, UP Chemical 등과 최신 전구체 정보 수집

• 배치식 ALD 장비 전문 인력: 기보유 장비 운용 경험 인력 활용, 레시피 개발 전문성 강화

② 기관 간 협조 방안

| 협력 기관 | 협력 내용 | 빈도 |
| --- | --- | --- |
| 대성기계공업 | 레시피 패키지 이전, 연속식 코팅 시료 수령, 분석 결과 피드백 | 매월 1회 |
| 에버인더스 | 양극재 원료 수령, 표면 특성 분석 결과 공유 | 필요 시 |
| 씨오알엔(CORN) | 전기화학 평가 데이터 공유, 파우치셀 해체 분석 협력 | 분기별 |
| 전북대 (주관) | 전체 연구 방향 조율, KPI 검증, 성과 통합 | 월 1회 |

• 레시피 이전 프로토콜: 배치식 레시피 확립 → 이전 문서 작성 → 대성기계 적용 → 코팅 시료 기계연 분석 → 결과 피드백 → 레시피 미세 조정의 순환 체계 운영

[ 그림 18 ] ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 기계연↔대성기계 레시피 이전 및 피드백 순환 체계 │ │ │ │ [기계연 배치식 ALD] │ │ 레시피 개발 → 레시피 패키지 작성 │ │ ↓ ① 레시피 이전 │ │ [대성기계 연속식 ALD] │ │ RTD 환산 적용 → 코팅 생산 │ │ ↓ ② 코팅 시료 제공 │ │ [기계연 분석 검증] │ │ TEM/XPS/EELS 분석 │ │ ↓ ③ 분석 결과 │ │ [품질 적합?] │ │ YES → 레시피 확정·공정 표준화(SOP) │ │ NO → ④ 레시피 미세 조정 → ① 재이전 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 그림 18. 한국기계연구원↔대성기계공업 ALD 레시피 이전 및 품질 검증 피드백 순환 체계

③ 문제점 해결 전략

| 예상 문제점 | 원인 | 해결 전략 |
| --- | --- | --- |
| 배치식 레시피의 연속식 이전 시 코팅 품질 저하 | RTD 불균일, 가스 분포 차이 | 기계연 분석 피드백 기반 레시피 미세 조정; RTD σ/μ 제어 강화 |
| ALD Self-limiting 반응 불성립 | 표면 수산기(OH) 부족 | UV-ozone 또는 H₂O 사전 노출 전처리; pulse 시간 연장 |
| 코팅층 응집 (agglomeration) | 분말 입자 응집 | 초음파 분산 후 ALD; 대성기계 기류 분산 노즐 적용 |
| TTIP 전구체 CVD 모드 전환 | 공정 온도 과도 상승 | ALD window 내 온도 엄격 제어; TiCl₄ 대체 탐색 |
| 초기 쿨롱 효율 미달 | 코팅층 Na⁺ 확산 저해 | 코팅 두께 감소 (1 nm 이하); V₂O₅ 전도성 코팅 대안 |
| Post-mortem 시료 대기 노출 민감성 | Na 금속 및 양극재 반응성 | 글로브박스 내 시료 해체, FIB 단면 제작 적용 |

(3) 연구개발과제 수행일정 및 주요 결과물

(1) 한국기계연구원 연차별 수행일정

| 일련번호 | 개발 내용 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 고-Ni 층상 양극재 기초 특성 분석 (SEM/XRD/XPS/BET) | ●●●● |  |  |
| 2 | 배치식 ALD #1: TiO₂ 레시피 개발 (TTIP/H₂O, Self-limiting) | ●●●●●●●● |  |  |
| 3 | 배치식 ALD #2: Al₂O₃ 레시피 개발 (TMA/H₂O, Self-limiting) | ●●●●●●●● |  |  |
| 4 | TiO₂·Al₂O₃ 레시피 패키지 → 대성기계 FBR 이전·검증 | ●●●●●● |  |  |
| 5 | 기초 코팅층 분석 (SEM-EDX, TEM, XRD, XPS) | ●●●●●●●●●● | ●● |  |
| 6 | Coin cell 기초 전기화학 평가 | ●●●●●● |  |  |
| 7 | 배치식 ALD #1: V₂O₅ 레시피 개발 (VTIP/H₂O) |  | ●●●●●● |  |
| 8 | 배치식 ALD #2: ZnO 레시피 개발 (DEZn/H₂O) |  | ●●●●●● |  |
| 9 | 4종 완성 레시피 패키지 → 대성기계 OPERIO 10 이전·검증 |  | ●●●●●●●● |  |
| 10 | HRTEM/EELS 고급 분석 (배치식 vs. 연속식 비교) |  | ●●●●●●●●●● | ●●●●●● |
| 11 | Raman/FTIR 분석 |  | ●●●●●●●●●● |  |
| 12 | 4종 코팅재 100 cycle 전기화학 비교 평가 |  | ●●●●●●●●●●●● |  |
| 13 | 최종 레시피 확정 및 양산(10 kg/h) 이전 |  |  | ●●●●●● |
| 14 | 양산 시료 종합 분석 (HRTEM/EELS/XPS/XRD) |  |  | ●●●●●●●●●● |
| 15 | Post-mortem 계면 분석 (200 cycle 후) |  |  | ●●●●●●●●●● |
| 16 | 1Ah 파우치셀 연계 분석 (씨오알엔 협력) |  |  | ●●●●●●●● |
| 17 | ALD 공정 레시피 DB + Scale-up 가이드 완성 |  |  | ●●●●●●●●●●●● |

(2) 연구개발과제의 주요 결과물

| 번호 | 주요 결과물 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TiO₂·Al₂O₃ ALD 공정 레시피 (배치식) | Self-limiting 조건, GPC, 공정 윈도우, 대성기계 FBR 이전 패키지 |
| 2 | V₂O₅·ZnO ALD 공정 레시피 (배치식) | Self-limiting 조건, GPC, 공정 윈도우, OPERIO 10 이전 패키지 |
| 3 | 레시피 이전 검증 보고서 (연차별) | 배치식 vs. FBR/OPERIO 10/양산 코팅 품질 비교 |
| 4 | 코팅층 종합 분석 데이터 | HRTEM/EELS/XPS/Raman/FTIR 기반 원자 단위 구조 분석 |
| 5 | 전기화학 성능 비교 데이터베이스 | 4종 코팅재별, 두께별 coin cell 충방전·EIS·율속 특성 |
| 6 | Post-mortem 분석 보고서 | 200 cycle 후 코팅층 안정성, 계면 안정화 메커니즘 규명 |
| 7 | 1Ah 파우치셀 연계 분석 보고서 | 파우치셀 수준 ALD 코팅 효과 최종 실증 |
| 8 | 최종 ALD 공정 레시피 DB + Scale-up 가이드 | 4종 완성 DB, 배치식→연속식 변환 공식, 이전 체크리스트 |

3. 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계

1) 연구개발과제의 추진전략·방법

배치식 레시피 → 연속식 이전 기반 단계적 기술 확보 전략

• 1단계 (1차년도): 기계연 배치식 ALD 2대에서 TiO₂·Al₂O₃ 레시피 확립 → 대성기계 FBR 이전 및 코팅 품질 비교 검증

• 2단계 (2차년도): 기계연 배치식 ALD에서 V₂O₅·ZnO 레시피 확장 → 대성기계 OPERIO 10 이전 및 연속 공정 안정화

• 3단계 (3차년도): 최종 레시피 DB 완성 → 대성기계 10 kg/h 양산 이전 → 1Ah 파우치셀 실증

RTD 기반 배치식-연속식 공정 연계 전략

• 배치식 ALD의 'self-limiting 포화 pulse 시간'을 연속식 RTD 분포의 '최소 체류시간(μ - 2σ)'으로 변환하는 정량적 매핑 공식 확립

• 기계연 분석 결과를 대성기계에 정기 피드백하여 RTD 제어 기반 공정 최적화 지원

2) 연구개발과제의 추진체계

`

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  과제 추진 체계 및 기관별 역할                                       │

│                                                                     │

│  [전북대 (주관)] ─── 총괄·조정, 전기화학 평가, KPI 검증             │

│         │                                                           │

│   ┌─────┴──────────────────────────────┐                           │

│   │                                    │                           │

│  [한국기계연구원]                    [대성기계공업]                   │

│  ① 배치식 ALD #1, #2 →              ① FBR 구축 및 운용              │

│     레시피 개발(4종)                 ② 레시피 수령·적용              │

│  ② 레시피 패키지 이전 →             ③ OPERIO 10 연속 공정           │

│  ③ 연속식 코팅 시료 분석·피드백     ④ 10 kg/h 양산 공정             │

│  ④ 종합 분석(HRTEM/EELS/XPS 등)     ⑤ RTD 기반 공정 최적화          │

│  ⑤ 전기화학 평가 (coin cell)                                        │

│         │                                    │                     │

│         └──── 코팅 시료 교환 / 레시피 피드백 ┘                     │

│                            │                                        │

│          ┌─────────────────┴─────────────────┐                    │

│   [에버인더스]                           [씨오알엔(CORN)]           │

│   Na-ion 양극재 제공                      전극 제조                 │

│   분체 특성 분석·공유                     1Ah 파우치셀 제작          │

│   사업화 검증                             성능 검증 및 해체 분석    │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

`

4. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과

1) 연구개발성과의 활용방안

산업·기술적 활용 방안

• 한국기계연구원: 확보한 H₂O 기반 ALD 레시피 DB를 국내 배터리 소재 기업에 기술 지원 서비스 형태로 활용; 나트륨이온전지 이외 리튬이온전지, 전고체전지 양극재로 레시피 확장

• 배치식→연속식 이전 방법론: 국내 ALD 장비 기업들이 자사 연속식 장비에 레시피를 이전할 때 참고할 수 있는 표준 가이드로 활용

• 대성기계공업: 연속식 분말 ALD 장비의 기본 공정 매뉴얼·사양서 작성에 직접 활용, Turn-key 패키지 상품화

학술적 활용 방안

• 배치식 ALD 레시피 개발 및 연속식 이전 방법론, 코팅층 구조-성능 상관관계 규명 결과를 SCIE급 학술지에 발표

• 국제 ALD Conference, ECS(Electrochemical Society) 학회 발표를 통한 기술 홍보

2) 연구개발성과의 기대효과

과학·기술적 측면

• H₂O 기반 열적 ALD를 적용한 나트륨이온전지 양극재 계면 안정화 원천 기술 확보

• 배치식 ALD 레시피 → 연속식 공정 이전 방법론 및 정량적 변환 공식 최초 확립

• HRTEM/EELS 기반 원자 단위 ALD 코팅층 구조 분석 기술 내재화

경제적·사회적 측면

• 국내 배터리 소재 고도화 기반의 산업 경쟁력 강화

• 연속식 분말 ALD 공정·설비 실증 인프라 확보 → 국내 기업 기술 지원 기반 구축

• 배터리 소재 ALD 코팅 공정의 국산화를 통한 해외 의존도 저감

5. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획

1) 국내외 시장 동향

• 글로벌 Na-ion battery 시장: 2030년 수조 원 규모 성장 전망

• ALD 장비 시장 CAGR 약 17% 지속 성장 (Markets and Markets)

• 국내: 연속식 양산 설비 개발 사례 극소수, 기계연–대성기계 모델이 선도 가능

• 국외: Forge Nano(미국), Beneq(핀란드), powall(네덜란드) 시장 선도

표 9. 국내 주요 산학연·기업의 분말 ALD 기술 수준 비교

| 기관 | 유형 | 배터리용 분말 ALD 전문 분야 |
| --- | --- | --- |
| 한양대 (ERICA) | 대학 | LIB/전고체 계면 코팅, ALPES 스핀오프 |
| 연세대 | 대학 | Al₂O₃ 코팅, 전고체 계면 연구 |
| (주)알페스 | 스타트업 | 상업용 배치식 분말 ALD, Core-Shell |
| (주)어코트 | 스타트업 | 10L급 드럼 반응기, 배터리 코팅 서비스 |
| 한국기계연구원 (본 과제) | 공공연구기관 | H₂O 기반 다종 산화물 ALD 레시피 개발, 배치→연속식 이전 방법론, 나노 분석 전문 |
| 대성기계공업 (본 과제) | 기업 | 공압 연속식 분말 ALD 장비 개발, 10 kg/h 양산 실증 |

6. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획

1) 안전조치 이행계획

[한국기계연구원]

| 구분 | 체크항목 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 안전관리 체계 | 기관 내 안전관리 규정 제정/적용 (연구실안전환경조성에 관한 법률 준용) | O |
|  | 안전 책임자 지정 및 연 2회 이상 안전교육 실시 | O |
|  | 안전사고 발생 시 보고절차 및 방지대책 수립 | O |
| 연구시설 안전관리 | ALD 장비, 전구체 취급, 고온 장비 안전 운전 매뉴얼 운영 | O |
|  | 국소배기장치, 가스 누설 감지기, PPE 지급 및 착용 의무화 | O |

한국기계연구원 주요 위험 요소 및 안전 대책

| 위험 요소 | 안전 대책 |
| --- | --- |
| TTIP: 수분 민감성, 발화 가능 | N₂ 분위기 취급, 건조 보관, 방화 설비 |
| TMA: 자연발화성 | 밀폐 용기, 국소 배기 필수, 소화기 비치 |
| DEZn: 인화성 | 방폭 설비, 불활성 분위기 유지 |
| 배치식 ALD 장비 고온부 (최대 300°C) | 고온 표면 접촉 방지 가이드, 내열 장갑 착용 |
| Na 금속 반전극 취급 (coin cell) | 글로브박스 내 취급, 물·공기 차단 |

2) 보안조치 이행계획

[한국기계연구원]

| 구분 | 체크항목 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 보안관리 체계 | 기관 내 보안관리규정 제정/운영 | O |
|  | 연구보안 책임자 지정 | O |
|  | 연구자료 보안 등급 구분 관리 | O |
| 정보·자료 보안 | 전산 자료 보안 관리 체계 | O |
|  | ALD 레시피 패키지: 기관 간 공유 시 비밀유지협약(NDA) 체결 후 이전 | O |
| 보안 교육 | 연구 인력 대상 정기 보안 교육 실시 | O |

3) 그 밖의 조치사항

• 사용 전구체(TTIP, TMA, DEZn, VTIP)는 화학물질관리법 MSDS를 전 연구원이 숙지

• 전기화학 셀 제작 시 사용하는 Na 금속, 유기 전해질은 화기 엄금 구역·국소 배기 후드 내에서만 취급

• 대성기계에 이전하는 ALD 레시피 패키지는 기관 간 비밀유지협약(NDA) 체결 후 이전하며, 외부 유출 방지

부록 A: 한국기계연구원 보유 분석 장비 및 활용 계획

표 10. 한국기계연구원 보유 분석 장비 목록 및 연차별 활용 계획

| 분석 장비 | 분석 목적 | 1차 | 2차 | 3차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 배치식 ALD 장비 #1 | TiO₂/V₂O₅ ALD 레시피 개발 | ● | ● | - |
| 배치식 ALD 장비 #2 | Al₂O₃/ZnO ALD 레시피 개발 | ● | ● | - |
| HR-TEM | 코팅층 원자 구조, 두께 측정 | ● | ● | ● |
| EELS | 원소 분포, 화학 상태 매핑 | - | ● | ● |
| FIB | TEM 단면 시료 제작 | - | ● | ● |
| SEM-EDX | 입자 형상·원소 분석 | ● | ● | ● |
| XPS | 표면 조성·화학 상태 | ● | ● | ● |
| XRD | 결정 구조 분석 | ● | ● | ● |
| Raman 분광기 | 구조 변화, 상 분석 | - | ● | ● |
| FTIR | 표면 작용기 분석 | - | ● | ● |
| Potentiostat (BioLogic VMP3 등) | 충방전, EIS, CV 평가 | ● | ● | ● |
| BET | 비표면적 측정 | ● | - | - |

부록 B: 배치식 ALD → 연속식 ALD 레시피 이전 체크리스트

표 11. 레시피 이전 전 확인 항목 (기계연 → 대성기계)

| 항목 | 확인 내용 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| GPC 재현성 | 배치식에서 동일 조건 5회 반복 시 GPC 편차 | ≤5% |
| Self-limiting 확인 | Pulse 시간 포화 곡선 측정 완료 | 그래프 첨부 |
| 공정 윈도우 정의 | 온도 허용 범위, pulse 최소 시간 확정 | 정량 데이터 |
| 코팅층 분석 완료 | TEM 두께 측정, XPS 조성 확인 | 분석 보고서 |
| 전기화학 기초 평가 | Coin cell 초기 쿨롱 효율 측정 | ≥80% |
| 이전 문서 완성 | 레시피 시트, 공정 조건 데이터, 주의 사항 | 문서 일체 |
| NDA 체결 | 기관 간 비밀유지협약 | 서명 완료 |

[ 그림 19 ] ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 한국기계연구원 3개년 연구 추진 로드맵 │ │ │ │ 1차년도 [배치 ALD #1,#2]─[TiO₂·Al₂O₃ 레시피]─[FBR 이전] │ │ ↓분석: SEM/TEM/XPS/coin cell │ │ 2차년도 [배치 ALD #1,#2]─[V₂O₅·ZnO 레시피]─[OPERIO 이전] │ │ ↓분석: HRTEM/EELS/Raman/FTIR │ │ ↕ 연속식 시료 ↕ 분석 피드백 │ │ 3차년도 [최종 레시피 DB]─[양산(10kg/h) 이전]─[최종 검증] │ │ ↓Post-mortem(200cyc) ↓1Ah 파우치셀 연계 │ │ [레시피 DB 완성 + Scale-up 가이드] │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 그림 19. 한국기계연구원 3개년 연구 추진 로드맵 — 배치식 ALD 레시피 개발 → 연속식 이전·검증 → 양산 실증의 단계적 기술 확보

*작성일: 2026년 5월*

*작성: 한국기계연구원 (공동연구개발기관)*

※ 연구개발계획서 작성 과정에서 생성형 AI(Claude, Anthropic)를 보조 작성 도구로 활용하였습니다.