## Slide 1
배치식 ALD
공압식(연속식) ALD
VS
배치식 ALD vs 공압식(연속식) ALD
원리·구조·장단점 비교 — 심사위원을 위한 쉬운 설명
🔬 기술 원리
자기제한 반응 기반 원자층 증착
⚙️ 공정 방식
배치(정지) vs 연속(비행) 반응
🏭 양산 전략
레시피 개발 → 연속식 이전
2026년 첨단소재 사업화 기술 개발(성과확장형) | 2세부: 한국기계연구원 × 대성기계공업

## Slide 2
목 차
배치식 ALD와 공압식 ALD, 어떻게 다를까요?
01
ALD란 무엇인가?
원자층 증착의 기본 원리
02
배치식 ALD
구조·원리·특징
03
공압식(연속식) ALD
구조·원리·특징
04
한눈에 보는 비교
핵심 차이점 요약표
05
장단점 상세 비교
각 방식의 강점과 한계
06
본 과제에서의 역할 분담
기계연(배치식) × 대성기계(공압식)

## Slide 3
01 ALD란 무엇인가?
Atomic Layer Deposition — 원자층 증착 기술
ALD는 기체 전구체(Precursor)를 한 종류씩 순서대로 공급하여, 표면에서 '자기제한 반응(Self-limiting)'으로 원자 한 층씩 정밀하게 박막을 쌓는 증착 기술입니다.
Step 1 전구체 A 공급 (Pulse)
전구체 A 분자가 표면에 흡착
→
Step 2 불활성 기체 퍼지 (Purge)
미반응 전구체 A 제거
→
Step 3 반응제 B 공급 (H₂O)
A와 B가 반응 → 박막 1층 형성
→
Step 4 불활성 기체 퍼지 (Purge)
부산물 및 잉여 반응제 제거
⟳ 1 사이클 반복 → 원자 1층 증착 (GPC = 0.1 ~ 2.0 Å/cycle)
📐 Å 수준 정밀 제어
1 사이클 = 정확히 0.1~2.0 Å 두께를 사이클 수로 결정
🔄 자기제한 반응
과잉 전구체 자동 제거 → 항상 균일한 1층 형성
🔗 완전 균일 피복
복잡한 형상·분말 입자 표면까지 100% 균일 코팅

## Slide 4
02 배치식 ALD (Batch ALD)
분말이 반응기 안에서 '정지' 상태로 반응 — 한국기계연구원 보유 장비
배치식 ALD 반응기 구조
반응기 (Reactor)
● ● ● ● ● 분말 입자 (정지 상태)
↓ 전구체 A / 반응제 B / 퍼지 가스
↑ 배기 (진공펌프)
공정 순서 (Time-Domain ALD)
① 전구체 A Pulse → 분말 표면 흡착 (정지 상태)
② 퍼지 → 미반응 A 제거
③ 반응제 B(H₂O) Pulse → 분말 표면 반응
④ 퍼지 → 부산물 제거 ⟳ 반복
배치식 ALD 핵심 특징
🔹 처리 방식
분말이 반응기 내부에 정지 전구체가 분말 주위를 채움
🔹 두께 제어
Pulse 시간 = 전구체 노출 시간 → 직접적이고 정밀한 제어 가능
🔹 공정 개발
레시피 개발이 매우 용이 ★★★★★ (최고 수준)
🔹 처리 용량
소량 ~ 중량 (g ~ kg 수준) 주로 R&D 및 파일럿 단계
🔹 운전 환경
진공 조건 필요 배치 단위로 시작/종료
🔹 본 과제 역할
TiO₂, Al₂O₃, V₂O₅, ZnO 4종 ALD 레시피 개발 소스
🏛 한국기계연구원(KIMM) — 배치식 ALD 장비 2대 보유 · 운용 중

## Slide 5
03 공압식(연속식) ALD (Pneumatic Continuous ALD)
분말이 기류(공압)를 타고 '비행'하며 반응 — 대성기계 OPERIO 10
공압식 ALD 반응기 구조 (구간 분리형)
전구체 A 구간
분말 ↔ A 반응
→
퍼지 구간
A 제거
→
반응제 B 구간
분말 ↔ B 반응
→
퍼지 구간
부산물 제거
← 공압(Air Pressure) 이송 →
분말 입자가 기류를 타고 각 반응 구간을 '비행'하며 통과
3단계 스케일업 로드맵
1차년도
R&D FBR (소량)
두께 편차 ≤10%
→
2차년도
OPERIO 10 Pilot
두께 편차 ≤7%
→
3차년도
양산 10 kg/h
두께 편차 ≤5%
공압식 ALD 핵심 특징
🔸 처리 방식
분말이 공압(기류)을 타고 이동 각 반응 구간을 '비행'하며 코팅
🔸 두께 제어
RTD(체류시간 분포) 기반 간접 제어 Pulse 시간 ≠ 노출 시간 → 변환 필요
🔸 공정 개발
레시피 개발 난이도 높음 ★★☆☆☆ (배치식 레시피 이전 필요)
🔸 처리 용량
연속 운전 → 10 kg/h 이상 산업 양산 직접 적용 가능
🔸 운전 환경
상압(대기압) 연속 운전 가능 24시간 연속 운전 실증 목표
🔸 본 과제 역할
기계연 레시피를 RTD 변환 후 적용 10 kg/h 양산 플랫폼
🏭 대성기계공업 OPERIO 10 — 국내 유일 연속식 분말 ALD 장비 보유

## Slide 6
04 한눈에 보는 비교
배치식 vs 공압식(연속식) ALD 핵심 차이점
비교 항목
🔵 배치식 ALD
🟠 공압식(연속식) ALD
분말 상태
정지(Static) 반응기 내 고정
비행(In-flight) 기류에 의해 이송
반응 방식
시간 분리형(Time-domain) A → 퍼지 → B → 퍼지
공간 분리형(Spatial) 구간별 A·B·퍼지 분리
두께 제어
직접 제어 Pulse 시간 = 노출 시간
RTD 기반 간접 제어 (μ - 2σ ≥ t_pulse)
레시피 개발 난이도
★★★★★ 매우 용이
★★☆☆☆ 어려움 (배치 레시피 이전 필요)
처리량(Throughput)
소~중량 (g~kg) R&D 최적
대량 (10 kg/h 이상) 양산 직접 적용
운전 환경
진공 조건 필요 배치 단위 시작/종료
상압 연속 운전 24시간 연속 가능
본 과제 역할
레시피 소스 (기계연) TiO₂·Al₂O₃·V₂O₅·ZnO 4종
양산 플랫폼 (대성기계) 10 kg/h 실증

## Slide 7
05 장단점 상세 비교
각 방식의 강점과 한계 — 왜 두 방식을 함께 사용하는가?
🔵 배치식 ALD
✅ 장점 (Strengths)
◆ 레시피 개발이 매우 용이하고 재현성 높음
◆ Å 수준 두께 정밀 제어 가능 (직접 측정)
◆ 공정 조건 최적화 후 연속식으로 이전 가능
◆ 다양한 소재(TiO₂·Al₂O₃·V₂O₅·ZnO) 레시피 병렬 개발
◆ HR-TEM/XPS 등 분석과 바로 연계 가능
❌ 단점 (Limitations)
▲ 처리량 제한 — 소·중량(g~kg), 양산 직접 적용 불가
▲ 배치 단위 운전 → 대량 생산 시 비효율
▲ 진공 장비 필요 → 초기 투자 비용 높음
🟠 공압식(연속식) ALD
✅ 장점 (Strengths)
◆ 대량 연속 처리 — 10 kg/h 이상 양산 가능
◆ 상압 연속 운전 → 24시간 연속 생산 실현
◆ 공압 이송으로 분말 뭉침 방지, 균일 분산
◆ 구간 분리형 구조 → 전구체 교차 오염 방지
◆ 스케일업 용이 — R&D → Pilot → 양산 단계적 확장
❌ 단점 (Limitations)
▲ 레시피 개발 어려움 — 비행 중 노출시간 직접 측정 불가
▲ RTD 변환 알고리즘 필요 (배치 레시피 그대로 적용 불가)
▲ 초기 두께 편차 관리 복잡 (RTD 분포 관리 필요)
💡 두 방식의 상호 보완: 기계연 배치식(레시피 개발) → RTD 기반 변환 → 대성기계 공압식(양산 적용) — 이것이 본 과제의 핵심 파이프라인

## Slide 8
06 본 과제에서의 역할 분담
배치식(기계연) × 공압식(대성기계) — RTD 기반 레시피 이전 파이프라인
🏛 한국기계연구원 (KIMM)
▶ 배치식 ALD 장비 2대 운용
TiO₂·Al₂O₃·V₂O₅·ZnO 4종 레시피 개발
▶ Self-limiting 반응 확인
GPC vs Pulse 시간 포화 곡선 측정
▶ 독창 구조 최초 개발
V₂O₅(내층)/TiO₂(외층) ALD 이중층
▶ 종합 분석 인프라
HR-TEM·EELS·XPS·Raman·FTIR
▶ 레시피 이전 방법론 확립
배치→연속식 RTD 정량 변환 알고리즘
→
→
→
→
→
RTD 변환
μ - 2σ
≥
t_pulse
체류시간 분포(RTD) 기반 변환
🏭 대성기계공업 (OPERIO 10)
▶ 공압 이송 연속식 ALD 운용
분말이 기류 타고 비행하며 코팅
▶ RTD 기반 레시피 적용
기계연 레시피 → 연속식 변환 적용
▶ 구간 분리형 반응기
전구체 A/퍼지/반응제 B 물리적 분리
▶ 10 kg/h 양산 실증
24시간 연속 운전, 두께 편차 ≤5%
▶ Turn-key 공급 역량
레시피 + 장비 + SOP 패키지
✅ 기계연(배치식) = 레시피 개발·분석 전문 | 대성기계(공압식) = 양산 스케일업 전문 → 두 기관의 결합으로 세계 최초 배치→연속 이전 방법론 확립

## Slide 9
핵심 기술 난제 & 해결 방안
배치식 → 공압식 이전의 3대 기술 장벽과 본 컨소시엄의 해결책
난제 ① 배치→연속 공정 이전
배치식: 분말 정지 → Pulse 시간 = 노출 시간 연속식: 분말 비행 → Pulse 시간 ≠ 노출 시간 → 기존 레시피 그대로 적용 시 두께 편차 >30%
▼
✅ 해결 방안
RTD 정량 변환 알고리즘 최소 체류시간(μ-2σ) ≥ t_pulse 세계 최초 배치→연속 정량 이전 방법론
담당: 기계연 + 대성기계
목표: GPC 재현성 ≤5% (3차년도)
난제 ② V₂O₅ 전기화학 활성
V₂O₅ 작동전압(2.0~3.5V)이 SIB 양극 운전전압과 중복 → 두꺼울수록 독립 전극으로 반응
▼
✅ 해결 방안
ALD 두께 1~2 nm 정밀 제어 비정질(amorphous) VOₓ 선호 V₂O₅/TiO₂ 이중층으로 TiO₂ 외층이 차단
담당: 기계연
목표: 계면저항 ≤50 Ω·cm² (3차년도)
난제 ③ 양산 균일도 확보
g 수준 → 10 kg/h : 처리량 3,000배 증가 분말 뭉침·정체구간 발생 전구체 가스 불균일 분포
▼
✅ 해결 방안
공압 이송으로 항상 분산 유지 구간 분리형 반응기 구조 RTD 기반 실시간 드리프트 보정
담당: 대성기계
목표: 두께 편차 ≤5% @ 10 kg/h

## Slide 10
결 론 및 요 약
배치식 ALD + 공압식 ALD — 상호 보완으로 완성하는 양산 파이프라인
🔵 배치식 ALD (한국기계연구원)
• 분말 정지 상태 → 정밀 레시피 개발 • Å 수준 두께 직접 제어 • 4종 산화물 레시피 체계 확립 • HR-TEM/XPS 원자 단위 분석
⟶ RTD 변환 브릿지 ⟶
• 배치식 t_pulse → 연속식 μ-2σ 매핑 • 세계 최초 정량적 이전 방법론 • 두께 편차 ≤5% 목표
🟠 공압식 ALD (대성기계 OPERIO 10)
• 분말 비행 이송 → 연속 코팅 • 10 kg/h 양산 처리량 • 24시간 연속 운전 실증 • 두께 편차 ≤5% 달성
ALD 코팅 균일도
두께 편차 ≤5%
10 kg/h 연속 운전 기준
GPC 재현성
≤5%
24시간 연속 운전 기준
계면저항
≤50 Ω·cm²
EIS 평가, 사이클 후
초기 쿨롱 효율
≥85%
1Ah 파우치셀 기준
2026년 첨단소재 사업화 기술 개발(성과확장형) | 2세부: 기계연 × 대성기계