## Slide 1
ALD ZnF₂
공정 사이클
(ZnF₂ ALD Cycle)
① DEZ 펄스 (전구체 노출)
Zn(C₂H₅)₂ 전구체 흡착 개시
② N₂ 퍼지 (과량 DEZ 제거)
N₂ →
N₂ →
N₂ →
과잉 DEZ 제거 → 자기제한 표면
③ HF·py 펄스 (반응물 노출)
HF + Zn-C₂H₅* → ZnF* + C₂H₆↑
④ N₂ 퍼지 → ZnF₂ 단층 완성
N₂ →
N₂ →
✓ 1 사이클 완료
ZnF₂ 단층 형성 → 다음 사이클로
Zn
F
C (에틸기)
H
Py (피리딘)
N₂
C₂H₆ (부산물)